	CÓDIGO
	ITEM
	UNID.
	DISCRIMINAÇÃO DO ITEM
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

	2.
	CONSTRUÇÃO DO CRAS DE ARAGUATINS
	

	2.1.
	SERVIÇOS INICIAIS
	

	2.2.2.
	FÔRMAS - FUNDAÇÕES
	

	
96536
	
2.2.2.1.
	
M2
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
	Para as vigas baldrame serão utilizadas formas em tábuas de madeira serrada comum para fundação e=25mm isentas de nós, empenas ou rachaduras, sem imperfeições de esquadro ou bitola, fixadas com sarrafos de madeira de 5x2cm, pregos 17x21 e arame recozido, com reaproveitamento de 4 vezes.

	2.2.3.
	ARMADURA - FUNDAÇÕES
	

	96543
	2.2.3.1.
	KG
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
	

Serão em aço CA-50 e/ou CA-60, obedecendo as especificações de projeto. SUBSTITUIÇÃO DE BITOLAS SOMENTE PODERÃO SER FEITAS COM A EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO CALCULISTA, POR ESCRITO. As barras ou peças, ao serem armazenadas na obra deverão ser colocadas em estrados, afastadas do solo, não sendo permitido o uso do aço inoxidado. As barras ou peças ao serem utilizadas deverão estar isentas de manchas de óleos, argamassas aderidas ou quaisquer outras substâncias que possam prejudicar a aderência do concreto.
Deverão ser utilizados espaçadores para permitir o cobrimento especificado.

	96544
	2.2.3.2.
	KG
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
	

	96545
	2.2.3.3.
	KG
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
	

	96546
	2.2.3.4.
	KG
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
	

	2.2.4.
	CONCRETO E LANÇAMENTOS - FUNDAÇÕES
	

	


94965
	


2.2.4.1.
	


M3
	

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
	PREPARO DO CONCRETO:
O CONCRETO TERÁ TRAÇO 1:2,3:2,7 (Cimento, areia média, brita 1). A produção de concreto estrutural deve obedecer rigorosamente ao projeto, especificações e respectivos detalhes, bem como as normas técnicas da ABNT que regem o assunto.
Antes de proceder a mistura do concreto na obra ou solicitar a entrega do concreto usinado, é necessário verificar as condições operacionais dos equipamentos disponíveis no local de trabalho e sua adequabilidade ao volume de concreto a ser produzido e transportado.
Cada central de concreto deve dispor de equipamento de medição de materiais a peso, inclusive cimento, para o caso em que este seja adquirido a granel. Os silos de dosagem de cimento a granel devem ser construídos de modo a não reterem nenhum resíduo durante o esvaziamento.
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92873
	




2.2.4.2.
	




M3
	




LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
	LANÇAMENTO DO CONCRETO:
Todo o concreto será lançado durante o horário compreendido entre 7 e 17 horas. Em situações especiais deverá ser solicitada a fiscalização a devida liberação.
O lançamento em qualquer peça da obra só deve ser iniciado quando puder ser completado. Não deve ser lançado concreto enquanto o terreno de fundação, as formas e suas amarrações, os escoramentos e as armaduras não tiveram sido inspecionados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO.
ADENSAMENTO DO CONCRETO:
Quando não tiver sido indicado outro procedimento, peças com espessura igual ou superior a 20 cm devem ser adensadas empregando-se vibradores pneumáticos ou elétricos, de imersão ou de forma, conforme o caso.
O vibrador deve ser mantido na massa de concreto até que apareça a nata na superfície, quando então deverá ser retirado e mudado de posição.
O vibrador deve ser de no mínimo de 7.000 r.p.m., com intensidade e duração suficientes para produzir plasticidade e assentamento do concreto, adensando-o perfeitamente, sem excesso que provoquem segregação dos materiais.

	2.2.5.
	IMPERMEABILIZACAO - FUNDAÇÕES
	

	

98557
	

2.2.5.1.
	

M2
	
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
	VIGAS OU VERGAS DE FUNDAÇÃO:
O elemento a impermeabilizar deverá ter a superfície totalmente limpa e seca. A impermeabilização constará da pintura contínua em um mínimo de 2 demãos de hidra asfalto, aplicadas à trincha, perpendicularmente a camada anterior. Cada demão somente poderá ser aplicada após a completa secagem da anterior. A área a impermeabilizar compreenderá a superfície superior da viga ou verga e deverá seguir um mínimo de 25cm nas laterais das mesmas.

	2.3.
	SUPERESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
	

	2.3.1.
	FÔRMAS
	

	

92443
	

2.3.1.1.
	

M2
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	
Para as formas da estrutura serão feitas em chapas de madeira plastificada, de primeiro uso, na espessura mínima de 18 mm. A fixação dos elementos será com pregos 17x21 em ripas de tábua de pinho de primeira qualidade e arame recozido. Para facilitar a desforma, preferencialmente os pregos a serem utilizados terão duas cabeças. reaproveitamento de 18 vezes.
Imediatamente antes das concretagens as formas deverão ser molhadas até a saturação, a fim de se evitar a absorção de água de amassamento do concreto por parte dos painés.

	2.3.2.
	ARMADURA
	

	

92775
	

2.3.2.1.
	

KG
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
	






Serão em aço CA-50 e/ou CA-60, obedecendo as especificações de projeto. SUBSTITUIÇÃO DE BITOLAS SOMENTE PODERÃO SER FEITAS COM A EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO CALCULISTA, POR ESCRITO. As barras ou peças, ao serem armazenadas na obra deverão ser colocadas em estrados, afastadas do solo, não sendo permitido o uso do aço inoxidado. As barras ou peças ao serem utilizadas deverão estar isentas de manchas de óleos, argamassas aderidas ou quaisquer outras substâncias que possam prejudicar a aderência do concreto. Deverão ser utilizados espaçadores para permitir o cobrimento especificado.

	

92776
	

2.3.2.2.
	

KG
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
	

	

92777
	

2.3.2.3.
	

KG
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
	

	

92778
	

2.3.2.4.
	

KG
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015
	

	2.3.3.
	CONCRETO E LANÇAMENTOS
	

	


94965
	


2.3.3.1.
	


M3
	

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
	PREPARO DO CONCRETO:
O CONCRETO TERÁ TRAÇO 1:2,3:2,7 (Cimento, areia média, brita 1). A produção de concreto estrutural deve obedecer rigorosamente ao projeto, especificações e respectivos detalhes, bem como as normas técnicas da ABNT que regem o assunto.
Antes de proceder a mistura do concreto na obra ou solicitar a entrega do concreto usinado, é necessário verificar as condições operacionais dos equipamentos disponíveis no local de trabalho e sua adequabilidade ao volume de concreto a ser produzido e transportado.
Cada central de concreto deve dispor de equipamento de medição de materiais a peso, inclusive cimento, para o caso em que este seja adquirido a granel. Os silos de dosagem de cimento a granel devem ser construídos de modo a não reterem nenhum resíduo durante o esvaziamento.
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92873
	




2.3.3.2.
	




M3
	




LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
	LANÇAMENTO DO CONCRETO:
Todo o concreto será lançado durante o horário compreendido entre 7 e 17 horas. Em situações especiais deverá ser solicitada a fiscalização a devida liberação.
O lançamento em qualquer peça da obra só deve ser iniciado quando puder ser completado. Não deve ser lançado concreto enquanto o terreno de fundação, as formas e suas amarrações, os escoramentos e as armaduras não tiveram sido inspecionados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO.
ADENSAMENTO DO CONCRETO:
Quando não tiver sido indicado outro procedimento, peças com espessura igual ou superior a 20 cm devem ser adensadas empregando-se vibradores pneumáticos ou elétricos, de imersão ou de forma, conforme o caso.
O vibrador deve ser mantido na massa de concreto até que apareça a nata na superfície, quando então deverá ser retirado e mudado de posição.
O vibrador deve ser de no mínimo de 7.000 r.p.m., com intensidade e duração suficientes para produzir plasticidade e assentamento do concreto, adensando-o perfeitamente, sem excesso que provoquem segregação dos materiais.

	2.3.4.
	LAJES
	

	















101963
	















2.3.4.1.
	















M2
	














LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020
	
PRÉ-MOLDADOS (LAJES):
Deverão ser lajes treliçadas (LT), lajes unidirecionais, e lajes bidirecionais conforme projeto, compostas de painéis de concreto armado e armação treliçada com altura e largura variáveis conforme projeto executivo estrutural ou especificação do fabricante.
Enchimento com elemento inerte de blocos cerâmicos.
As alturas das lajes serão determinadas pelo projeto executivo estrutural em função do vão, das condições de vínculos dos apoios e das cargas aplicadas de peso próprio, permanentes e variáveis e pela especificação dos concretos e aço utilizados.
Capa em concreto C15 (15Mpa) mínimo: espessura, armadura negativa e de distribuição e variação volumétrica conforme projeto executivo estrutural ou especificação do fabricante.

	
	
	
	
	
EXECUÇÃO
Recomendações gerais:
Para estimativas preliminares usar as informações dos catálogos dos produtores. Obedecer rigorosamente ao projeto executivo da estrutura e as normas da ABNT.
Executar nivelamento dos apoios dentro das tolerâncias para montagem especificadas no projeto executivo estrutural ou indicadas pelo fabricante.
Os furos para passagem de tubulações devem ser assegurados com o emprego de buchas, caixas ou pedaços de tubos, de acordo com os projetos executivos de instalações e de estrutura. Nenhuma peça pode ser embutida na estrutura de concreto senão aquelas previstas em projeto, salvo excepcionalmente, quando autorizado pela fiscalização.
A laje só poderá ser concretada mediante prévia autorização e verificação por parte da fiscalização da perfeita disposição, dimensões, ligações, cimbramento e escoramento das formas e das pré-lajes bem como das armaduras correspondentes. Também é necessária a constatação da correta colocação das tubulações elétricas, hidráulicas e outras que ficarão embutidas na laje.

	
	
	
	
	
CIBRAMENTO E ESCORAMENTO:
Os escoramentos devem ser contraventados para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes.
Deve ser prevista contraflecha de 0,3% do vão quando não indicada pelo projeto executivo estrutural ou pelas especificações do fabricante.
O cimbramento e o escoramento devem ser retirados de acordo com as Normas da ABNT, em particular, a NBR-14931. A retirada deve ser feita de forma progressiva, obedecendo as recomendações do fabricante.
O prazo mínimo para retirada do escoramento deve ser de 28dias

	2.4.
	VEDAÇÃO
	

	

89168
	

2.4.0.1.
	

M2
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014
	
Todas as alvenarias deverão obedecer às características geométricas e dimensões nominais do projeto arquitetônico (parede acabada).
Os tijolos deverão ser de 9x19x19cm cerâmicos, assentados com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8, deverão atender às especificações da NBR 7170 e 7171, principalmente. As juntas deverão ter a espessura média de 1,2 cm, sendo niveladas horizontalmente; os panos resultantes deverão ser perfeitamente prumados.

	93197
	2.4.0.2.
	M
	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
	


Serão executadas in loco com forma de madeira nas dimensões apresentadas na memória de calculo anexo III, em concreto armado 20MPA.

	93188
	2.4.0.3.
	M
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
	

	93187
	2.4.0.4.
	M
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
	

	2.5.
	REVESTIMENTOS
	

	

87905
	

2.5.0.1.
	

M2
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	Toda a alvenaria a ser revestida será chuapiscada depois de convenientemente limpa. Os chapiscos serão executados com argamassa de cimento e areia grossa no traço volumétrico 1:3 e deverão ter espessura máxima de 5mm. Serão chuviscadas, também, todas as superfícies lisas de concreto como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas na fachada.



	CÓDIGO
	ITEM
	UNID.
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87535
	


2.5.0.2.
	


M2
	
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
	

Deverá ser aplicado nas paredes onde irá ser executado revestimento cerâmico, com espessura entre de 20mm, constituído por argamassa mista de cimento, cal e areia média (traço 1:2:8 em volume).

	












89170
	












2.5.0.3.
	












M2
	










(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014
	

REVESTIMENTO CERÂMICO:
Cerâmica prensada esmaltada, com espessura de 6 a 10mm, com aspecto decorativo neutro, de acordo com as seguintes especificações:

EXECUÇÃO
A execução deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também às recomendações da NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
Antes do assentamento das placas cerâmicas, atentar para a execução das juntas de dessolidarização e, quando necessário, das juntas de movimentação.
Assentar a placa cerâmica ligeiramente fora da posição, de modo a cruzar os cordões da placa e da superfície do emboço, em seguida, pressioná-la arrastando-a até a sua posição final. Aplicar vibrações manuais de grande frequência, transmitidas pelas pontas dos dedos, procurando obter a maior acomodação possível, que pode ser constatada quando a argamassa colante fluir nas bordas da placa cerâmica.
Aguardar no mínimo 3 dias após o assentamento das placas cerâmicas, para aplicar a pasta de rejuntamento, fazendo-se uso de pranchas largas. As juntas devem estar previamente limpas e umedecidas para garantir melhor aderência do rejunte. A pasta de rejuntamento deve ser aplicada em excesso, com auxílio de desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha, preenchendo completamente as juntas. Deixar secar por 15 a 30 minutos para limpar o revestimento cerâmico com esponja de borracha macia, limpa e úmida. Por fim, passar estopa seca e limpa.

	

87529
	

2.5.0.4.
	

M2
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
	

Deverá ser aplicado nas demais paredes onde haverá pintura com espessura máxima de 20mm feita com argamassa de cimento, cal e areia (traço 1:2:8 em volume) para superfícies externas/internas.

	
87882
	
2.5.0.5.
	
M2
	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	
Deverá ser aplicado em argamassa com aditivo polimérico no traço 1:4, preparada em betoneira com rolo para textura nas lajes onde haverá reboco e pintura, indicadas no projeto.

	

90406
	

2.5.0.6.
	

M2
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	

Deverá ser aplicado nas lajes onde haverá pintura com espessura máxima de 20mm feita com argamassa de cimento, cal e areia (traço 1:2:8 em volume) conforme indicado no projeto arquitetônico.

	2.6.
	ESQUADRIAS
	

	2.6.1.
	PORTAS
	

	
39022
	
2.6.1.1.
	
UN
	PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM
	Correspondem as portas internas: As esquadrias não poderão apresentar empenamentos, descolamentos, rachaduras, lascas ou outros defeitos quaisquer que prejudiquem a estética ou desempenho em uso.

	
90822
	
2.6.1.2.
	
UN
	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	


Portas das divisórias dos banheiros assentadas em guarnições de alumínio, elevadas 20cm do piso em dimensões conforme lista de esquadrias no projeto arquitetônico.

	
90823
	
2.6.1.3.
	
UN
	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	

	P1
	2.6.1.4.
	U N
	PORTA DE VIDRO TEMPERADO1,40X2,10M INCL. FERRAGENS E INSTALAÇÃO
	VIDRO TEMPERADO:
Deverão ser aplicados vidros temperados de acordo com o quadro de esquadrias, indicados no projeto arquitetônico. Os vidros que não atenderem aos critérios da NBR 11706- “Vidros na Construção Civil” deverão ser substituídos.
Serão instaladas nas janelas, serão executadas com vidro temperado com 8 mm de esp. em 02 ou 4 folhas de correr fixadas em guarnições de alumínio e estancadas com silicone industrial

	2.6.2.
	JANELAS
	



	CÓDIGO
	ITEM
	UNID.
	DISCRIMINAÇÃO DO ITEM
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

	J1
	2.6.2.1.
	U N
	JANELA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER 1,50x1,00m, INCL. FERRAGENS, ROLDANAS E TRINCO
	em suas junções, as janelas menores serão basculantes.
As portas de vidro temperado deverão ser executadas com vidro temperado com 10 mm de esp. de correr fixadas em guarnições de alumínio e estancadas com silicone industrial em suas junções.
Todos os cortes das chapas de vidro e perfurações necessárias à instalação serão definidos e executados na fábrica, de conformidade com os as dimensões dos vãos dos caixilhos, obtidas

	J2
	2.6.2.2.
	U N
	JANELA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER 2,0x1,0m, INCL. FERRAGENS, ROLDANAS E TRINCO
	

	J3
	2.6.2.3.
	U N
	JANELA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER 1,20+1,20x1,00m, INCL. FERRAGENS, ROLDANAS E TRINCO
	

	J4
	2.6.2.4.
	U N
	JANELA DE VIDRO TEMPERADO BASCULANTE 1,0x0,50m, INCL. FERRAGENS E TRINCO
	

	J5
	2.6.2.5.
	U N
	JANELA DE VIDRO TEMPERADO BASCULANTE 0,50x0,50m, INCL. FERRAGENS E TRINCO
	

	J6
	2.6.2.6.
	U N
	JANELA FIXA DE VIDRO TEMPERADO 0,50x1,40m, INCL. FERRAGENS
	

	2.6.3.
	SOLEIRAS / PEITORI
	

	98689
	2.6.3.1.
	M
	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
	

Em granito polido e=2,5cm com argamassa traço 1:4 e rejuntado com rejunte cinza. Deverá ser polido nas duas faces e nas extremidades dos cortes. Deve obedcer a locação e as dimensões de projeto arquitetônico.

	
101965
	
2.6.3.2.
	
M
	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
	

	2.7.
	COBERTURA
	

	


92542
	


2.7.0.1.
	


M2
	

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	Estruturas deverá ser composta por caibros, ripas e vigotas de madeira: Vigotas 12x5cm, caibros 4,5x5,0cm e ripas de 2,5x4,5cm; solidarizadas com pregos tipo 17x21 conforme detalhe do projeto de cobertura.
RECOMENDAÇÕES GERAIS
Obedecer rigorosamente o projeto executivo de estrutura e normas técnicas relativas às diversas aplicações. Está indicado em projeto o tipo de material e os locais que deverão ser fixadas as peças.



	CÓDIGO
	ITEM
	UNID.
	DISCRIMINAÇÃO DO ITEM
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

	
94446
	
2.7.0.2.
	
M2
	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	Telhas de barro tipo PLAN
A montagem das peças deve ser de baixo para cima e no sentido contrário ao dos ventos dominantes (iniciada do beiral à cumeeira).

	
100327
	
2.7.0.3.
	
M
	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	Rufos e condutores em chapa de ferro galvanizada nº 26 (0,5mm); desenvolvimentos de 50cm para os rufos. A chapa deve ter espessura uniforme, galvanização perfeita, isenta de nódulos e pontos de ferrugem, sem apresentar fissuras nas bordas.

	


92580
	


2.7.0.4.
	


M2
	
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	Estruturas deverá ser composta por perfis laminados ou dobrados, chapas grossas e finas, em aços estruturais, definidos por padrão ABNT ou ASTM, e suas junções e ligações soldadas conforme especificações de projeto.
RECOMENDAÇÕES GERAIS
Obedecer rigorosamente o projeto executivo de estrutura e normas técnicas relativas às diversas aplicações. Está indicado em projeto o tipo de material e os locais que deverão ser fixadas as peças.

	


94213
	


2.7.0.5.
	


M2
	

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	Telhas de aço galvanizado e=0,5mm (grau B - 260g de zinco /m²), perfil ondulado, bordas uniformes, permitindo encaixe com sobreposição exata e os canais devem ser retilíneos e paralelos às bordas longitudinais, isentas de manchas e partes amassadas, comprimentos e larguras diversas conforme padrões dos fabricantes. Acessórios de fixação: ganchos, parafusos auto-atarraxantes, arruelas e outros em aço galvanizado.
A montagem das peças deve ser de baixo para cima e no sentido contrário ao dos ventos dominantes (iniciada do beiral à cumeeira). O recobrimento lateral deve ser de uma onda para as trelhas trapezoidais, para inclinações superiores a 8%.
O recobrimento longitudinal deve ser de 300 mm Para inclinações entre 8% e 10%.

	

94219
	

2.7.0.6.
	

M
	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	

Cumeeira emboçada com argamassa de cimento e areia, obedecendo o cordão de arremate das telhas perpendiculares.

	
96111
	
2.7.0.7.
	
M2
	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
	
O forro da entrada será em PVC em chapas de 10cm de largura e=8mm fixados à estrutura metálica através de rebites de alumínio.

	2.8.
	PISOS E CALÇADAS
	

	


94438
	


2.8.0.1.
	


M2
	
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014
	

O contrapiso que será executado, logo após a execução das fundações, em argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:4, deverá ser perfeitamente nivelado e assentado sobre aterro compactado. No nível do solo, e não havendo projeto em contrário terá a espessura de 3,0 cm, com a superfície superior perfeitamente nivelada e desempenada.

	













89171
	













2.8.0.2.
	













M2
	











(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014
	

Cerâmica prensada esmaltada produzida por monoqueima, com espessura de 6 a 10mm para tráfego intenso, com aspecto decorativo neutro, de acordo com as seguintes especificações:

EXECUÇÃO
A execução do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também às recomendações da NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
Antes do assentamento das placas cerâmicas, atentar para a execução das juntas de dessolidarização e, quando necessário, das juntas de movimentação.
As juntas de dessolidarização devem ser executadas ao longo de todo o perímetro da área em questão, de modo a garantir que o piso cerâmico não tenha contato com as paredes, permitindo a sua movimentação:
Assentar a placa cerâmica ligeiramente fora da posição, de modo a cruzar os cordões da placa e do contrapiso e, em seguida, pressioná-la arrastando-a até a sua posição final. Aplicar vibrações manuais de grande frequência, transmitidas pelas pontas dos dedos, procurando obter a maior acomodação possível, que pode ser constatada quando a argamassa colante fluir nas bordas da placa cerâmica.
Aguardar no mínimo 3 dias após o assentamento das placas cerâmicas, para aplicar a pasta de rejuntamento, fazendo-se uso de pranchas largas. As juntas devem estar previamente limpas e umedecidas para garantir melhor aderência do rejunte. A pasta de rejuntamento deve ser aplicada em excesso, com auxílio de desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha, preenchendo completamente as juntas. Deixar secar por 15 a 30 minutos para limpar o revestimento cerâmico com esponja de borracha macia, limpa e úmida. Por fim, passar estopa seca e limpa.
Recomenda-se que nos 3 primeiros dias subseqüentes ao rejuntamento, o piso seja molhado, periodicamente.
O revestimento só deve ser exposto ao tráfego de pessoas, preferencialmente após 7 dias da execução do rejuntamento. A resistência admissível de aderência da argamassa colante se dá aproximadamente aos 14 dias de idade.



	CÓDIGO
	ITEM
	UNID.
	DISCRIMINAÇÃO DO ITEM
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

	
94990
	
2.8.0.3.
	
M3
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
	Serão executadas na borda externa junto à edificação, com largura de 1,00m e espessura de 5,0cm de concreto concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l.

	2.9.
	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA
	OBS. (As quantidades aqui calculadas podem variar em relação ao plotado no projeto, devido ao orçamento por pontos)

	2.9.1.
	HIDRÁULICA - ENTRADA D´ÁGUA
	

	
95635
	
2.9.1.1.
	
UN
	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016
	
Kit preparatório para instalação de hidrometro medidor de consumo instalado na captação de água da rede pública

	12769
	2.9.1.2.
	UN
	HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, DE 1/2"
	hidrometro medidor de consumo instalado na captação de água instalado em posiçao mais apropriada de acordo com a locação da rede pública

	2.9.2.
	TUBULAÇÃO
	

	

91785
	

2.9.2.1.
	

M
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
	





Tubulações de PVC soldável para ramais de barrilete e distribuição. Todas as extremidades das tubulações devem ser protegidas e vedadas durante a construção, até a instalação definitiva dos aparelhos.
As deflexões, os ângulos e as derivações necessárias às tubulações devem ser feitos por meio de conexões apropriadas.
Após a sua instalação, devem ser verificadas a ausência de defeitos e vazamentos, a boa fixação das peças (locação, prumo, alinhamento e nivelamento) e a limpeza do serviço executado.

	

91788
	

2.9.2.2.
	

M
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
	

	

94652
	

2.9.2.3.
	

M
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_06/2016
	

	2.9.3.
	REGISTROS
	

	89353
	2.9.3.1.
	UN
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
	
Registro de gaveta bruto, em latão ou bronze, sem canopla; diâmetro nominal conforme indicado no projeto; Instalados nos ramais de barrilete. Volante com pintura esmalte na cor amarela.
Fita veda-rosca de politetrafluoretileno.
Adaptadores com rosca para tubulações em PVC soldável.

	

94497
	

2.9.3.2.
	

UN
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA	RESERVATÓRIO	DE	FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
	

	
99635
	
2.9.3.3.
	
UN
	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019
	
Válvula de descarga com acabamento cromado para tubos de 50mm a ser instalada para os vasos sanitários dos banheiros;

	88503
	2.9.3.4.
	UN
	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS
	Deverão ser instaladas 02 caixas sobre a laje da admistração no piso mesanino, apoiada uniformemente, em fibra de vidro e capacidade de 1000L.

	94795
	2.9.3.5.
	UN
	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2”, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016
	Boia para caixa d´água fixada com flange de PVC no tubo de alimentação, com balão plástico e haste metálica.

	2.9.4.
	LOUÇAS E ACESSÓRIOS
	

	95469
	2.9.4.1.
	UN
	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	Padrão popular em louça branca. Sifonado incluindo parafusos de fixação no piso e tubo de ligação em PVC.

	10425
	2.9.4.2.
	UN
	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM
	Bancada de granito para instalação de cubas com espessura de 2,5cm largura de 60cm fixados na parede com argamassa colante tipo AC-I

	

BANCADA
	

2.9.4.3.
	

UN
	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM DUAS CUBAS DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2”OU 3/4”, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	

Bancada de granito para instalação de cubas com espessura de 2,5cm largura de 60cm fixados na parede com argamassa colante tipo AC-I

	95544
	2.9.4.4.
	UN
	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
	Papeleira em metal cromado fixado à parede com parafuso e buxa n°8 nos box onde há vasos sanitários

	2.9.5.
	SANITÁRIA - TUBULAÇÃO
	



	CÓDIGO
	ITEM
	UNID.
	DISCRIMINAÇÃO DO ITEM
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

	

89711
	

2.9.5.1.
	

M
	
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	


Rede de esgotos sanitários: tubo de PVC rígido para instalação de esgoto, especificação conforme NBR-8160, com junta elástica para os diâmetros nominais: DN 50 (2"), DN 75 (3"), DN 100 (4") e DN 150 (6"). Para o diâmetro nominal DN 40 (1 1/4") que só existe tubo para junta soldável.
Todas as extremidades das tubulações devem ser protegidas e vedadas durante a construção, até a instalação definitiva dos equipamentos e dispositivos.
As instalações e respectivos testes das tubulações devem ser executados de acordo com as normas da ABNT e das Concessionárias de serviços locais, de modo a:

Não se deve lançar águas pluviais nos ramais de esgoto.
O coletor de esgoto deve seguir em linha reta, e para os eventuais desvios devem ser empregadas saídas de inspeção.
Devem ser tomadas precauções para dificultar a ocorrência de futuros entupimentos em razão de vandalismos, comuns em unidades escolares; prever especialmente a colocação de dispositivos que permitam acesso e inspeção à instalação.
Para tubulações subterrâneas, a altura mínima de recobrimento (da geratriz superior do tubo à superfície do piso acabado) deve ser de 50cm sob leito de vias trafegáveis e de 30cm nos demais casos; a tubulação deve ser apoiada em toda a sua extensão em fundo de vala regular e nivelada de acordo com a declividade indicada; nos casos necessários, deve ser apoiada sobre lastro de concreto.
As declividades mínimas dos ramais de esgoto, subcoletores e coletores prediais devem ser:
[image: ]
Somente pode ser permitida a instalação de tubulações que atravessem elementos estruturais, quando prevista e detalhada nos projetos executivos de estrutura e hidráulica, observando-se as normas específicas.

	



89712
	



2.9.5.2.
	



M
	


TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	

	




89714
	




2.9.5.3.
	




M
	



TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	

	2.9.6.
	CAIXAS DE PASSAGEM
	

	


CXP1
	


2.9.6.1.
	


U N
	


CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM ALVENARIA , REBOCADA FUNDO CONCRETO
	
Escavação manual em terra de qualquer natureza e apiloamento do fundo.
Quando executada em terreno natural, observar o ressalto de 5cm em relação ao terreno; quando executada em piso pavimentado, deve estar alinhada ao mesmo e receber o mesmo tipo de acabamento na tampa. Um eventual desnível nunca poderá ser maior que 1,5cm. Os vãos entre as paredes da caixa e a tampa não poderão ser superiores a 1,5cm (NBR 9050).
Fundo em lastro de concreto simples: traço 1:4:8 (cimento, areia e brita). Assentamento da alvenaria: argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia).
Argamassa de revestimento da alvenaria e regularização do fundo: argamassa traço 1:3:0.05 (cimento, areia peneirada - granulometria até 3mm - e hidrófugo).

	11712
	2.9.6.2.
	UN
	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)
	Caixas com grelha tipo "ralo" PVC assentadas no piso de acordo com projeto sanitário afim de escoar os fluxos hidráulicos das áreas molhadas.

	98110
	2.9.6.3.
	UN
	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
	Em PVC sifonada assentada no ramal da pia da lanchonete

	2.9.7.
	TRATAMENTO
	

	

FOSSA
	

2.9.7.1.
	

U N
	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 2,25 x 1,20 x 1,50M, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM
	

Executada de acordo com as dimensões do projeto, com paredes em alvenaria de tijolo maciço, revestimento interno com reboco tipo massa única traço 1:2:8, espessura 2,0cm incl. Aditivo impermeabilizante na argamassa, piso em concreto macho esp. 7cm e tampa de concreto armado FCK 20Mpa.

	

SU1
	

2.9.7.2.
	

UN
	SUMIDOURO EM TUBOS DE CONCRETO ARMADO PERFURADOS DIAM. INTERNO 1,00M ASSENTADOS NA VERTICAL, COM ESCAVAÇÃO COM DIAM. 1,30M PROF. 2,85M COM TAMPA DE
CONCRETO ARMADO ESP. 10CM
	

Sumidouro em tubos de concreto armado perfurados altura de 1,0m diâmetro interno de 1,00m assentados na vertical com escavação manual, profundidade livre de 1,50m.

	2.10.
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	

	2.10.1.
	ENTRADA / PASSAGEM
	

	




EL1
	




2.10.1.1.
	




U N
	



ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T
	
Conjunto de componentes e serviços indispensáveis e necessários à entrada de energia em tensão primária ou secundária para a Edificação, de acordo com os padrões de entrada definidos pelas Concessionárias de energia nas suas áreas de concessão, representadas pelas empresas Escelsa e Santa Maria. Deverão atender, também, às portarias da Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), prescrições da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e as normas das Concessionárias de Telecomunicação local;
O fornecimento das instalações para a entrada de energia deverá incluir, no mínimo, além dos componentes (equipamentos, materiais e acessórios), os tópicos de serviços no que se refere ao projeto, fabricação, transporte, armazenagem, instalação, inspeção, ensaio e recebimento estipulados no presente documento;
Os componentes deverão ser fornecidos completos com todos os acessórios, materiais e equipamentos necessários ao perfeito funcionamento do sistema;
Os padrões de entrada de energia devem basear-se nos desenhos de referência para padrões de entrada de energia elétrica das Normas vigentes das concessionárias.



	CÓDIGO
	ITEM
	UNID.
	DISCRIMINAÇÃO DO ITEM
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

	
97891
	
2.10.1.2.
	
UN
	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
	
As caixas de passagem devem ser de alvenaria, revestidas internamente, com tampa de concreto removível e com dreno de brita com dimensões de 30x30cm e profundidade de 40cm.

	2.10.2.
	FORN/ASSENT. ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL
	

	









95727
	









2.10.2.1.
	









M
	








ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	



Cortar os eletrodutos perpendicularmente a seu eixo e executar de forma a não deixar rebarbas e outros elementos capazes de danificar a isolação dos condutores no momento da enfiação. Não deve haver curvas com raio inferior a 6 vezes o diâmetro do respectivo eletroduto; somente curvar na obra eletroduto com bitola igual ou menor a 25mm² (3/4") e desde que não apresente redução de seção, rompimento, dobras ou achatamento do tubo; nos demais casos, as curvas devem ser pré-fabricadas.
Quando enterrada no solo, envolver a tubulação por uma camada de concreto; como elemento vedante nas junções, utilizar fita Teflon; a tubulação deve apresentar uma ligeira e contínua declividade em direção às caixas, não sendo admitida a formação de cotovelo na sua instalação.
Quando embutidos em laje, instalar os eletrodutos após a armadura estar concluída e antes da concretagem; devem ser fixados ao madeiramento por meio de pregos e arames usados com 3 ou mais fios, em pelo menos 2 pontos em cada trecho.
Nas juntas de dilatação de lajes, seccionar os eletrodutos, mantendo intervalo igual ao da própria junta; fazer a junta dentro da luva de diâmetro adequado. Quando embutidos no contrapiso, assentar sobre o lastro de concreto e recobrir com concreto magro para sua proteção até a execução do piso.
Fazer a fixação dos eletrodutos às caixas de derivação e passagem por meio de buchas na parte interna e arruelas na parte externa. Durante a execução da obra, fechar as extremidades livres do tubo e as caixas, para proteção.
Deixar no interior dos eletrodutos, provisoriamente, arame recozido para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.

	2.10.3.
	CABO ISOLADO PVC 750V
	

	




91925
	




2.10.3.1.
	




M
	



CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	




Fios e cabos de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, tipo anti-chamas, com revestimento, revestimento termoplástico e nível de isolamento para 750V, salvo indicação em contrário do projeto executivo de elétrica.
Produtos de certificação compulsória (INMETRO).
Para facilidade de identificação, fornecer os condutores com o revestimento termoplástico em cores diversas, segundo especificação do projeto executivo de elétrica. Cada fio ou cabo deve conter às seguintes informações gravadas de forma contínua:

EXECUÇÃO
A bitola dos condutores e cabos, bem como o número de condutores instalados em cada eletroduto, deve obedecer às especificações de projeto.
Executar a enfiação somente após estarem concluídos: revestimentos de paredes, tetos e pisos; impermeabilização ou telhamento da cobertura; colocação das portas, janelas e vedações (que impeçam a penetração de chuva);
Não permitir a instalação de condutores e cabos isolados sem a proteção de eletrodutos ou invólucros, quer a instalação seja embutida, aparente ou enterrada no solo. Não permitir emendas de condutores dentro dos eletrodutos; executá-las somente dentro das caixas de derivação, ligação ou passagem.
O desencapamento dos fios para as emendas deve ser cuidadoso para não haver rompimento.
Executar as emendas e derivações dos condutores de modo que assegurem resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente; o isolamento das emendas e derivações deve ter características no mínimo equivalentes às dos condutores utilizados.
Não passar os condutores por dentro de dutos destinados a instalações não-elétricas (dutos de ventilação, exaustão, etc.). As curvas realizadas nos condutores e cabos não devem danificar a sua isolação.
Cabos utilizados em instalações subterrâneas não devem sofrer esforços de tração ou torção que prejudiquem sua capa isolante.
Nos casos de instalação de condutores ligados em paralelo, bem como instalações, emendas e derivações realizadas dentro de caixas, quadros, etc., observar as prescrições da norma NBR- 5410.

	




91926
	




2.10.3.2.
	




M
	



CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	

	




91928
	




2.10.3.3.
	





M
	



CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	

	2.10.4.
	QUADROS
	



	CÓDIGO
	ITEM
	UNID.
	DISCRIMINAÇÃO DO ITEM
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

	






101878
	






2.10.4.1.
	






UN
	





QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	
O quadro será de embutir em chapa metálica, com barramento trifásico e capacidade de disjuntores de acordo com o projeto.
Os quadros de distribuição, comando e proteção devem possuir etiquetas de identificação para todas as suas chaves ou disjuntores. A distância entre os barramentos de interligação não pode ser inferior a 1cm.
Os barramentos de interligação devem ser pintados de acordo com o código de cores previsto abaixo:

Os quadros devem possuir barramentos de neutro e de aterramento independentes.
Os quadros devem estar com sua parte metálica devidamente aterrada, para evitar o risco de choques elétricos.
Após sua instalação, devem ser testados os quadros de acordo com a NBR-5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, e verificadas suas condições de proteção contra choques elétricos, curtos-circuitos e sobrecargas.

	2.10.5.
	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO
	

	93653
	2.10.5.1.
	UN
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	


Devem ser instalados nos quadro de distribuição de acordo com a amperagem estabelecida no projeto elétrico, interligados através de barramento de cobre.

	93654
	2.10.5.2.
	UN
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	

	93657
	2.10.5.3.
	UN
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	

	2.10.6.
	TOMADAS - PONTOS DE FORÇA
	

	
91993
	
2.10.6.1.
	
UN
	
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	
Em instalações elétricas internas de uso geral, instalações para equipamentos de informática e para a ligação de outros aparelhos específicos. A localização, o dimensionamento e o tipo de tomada deverão estar de acordo com o projeto executivo de elétrica.
Alturas típicas de instalação:

Ligar os bornes das tomadas de maneira que assegurem resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito sem esmagamento do condutor. Nos bornes de parafusos, o sentido da ponta recurvada do fio sólido deverá concordar com o sentido de aperto do parafuso.
Não permitir reduções propositais das seções dos condutores com vistas a facilitar as conexões com os bornes. Durante o andamento da obra, proteger as caixas para evitar a entrada de cimento, massa, poeira, etc.

	
91996
	
2.10.6.2.
	
UN
	
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	

	
91998
	
2.10.6.3.
	
UN
	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	

	2.10.7.
	INTERRUPTORES
	

	

91953
	

2.10.7.1.
	

UN
	
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	
Interruptor em material termoplástico de alto desempenho, corrente nominal de 10A e tensão de operação 250V, tecla fosforescente, com contatos móveis e fixos em liga de prata e de funcionamento silencioso, como descrito a seguir:

Instalação embutida:

O contato do interruptor deverá interromper somente o condutor fase, e nunca o neutro. Durante o andamento da obra, proteger as caixas para evitar a entrada de cimento, massa, poeira, etc.
Remover os olhais das caixas apenas nos pontos de conexão entre estes e os eletrodutos. Deixar suficiente extensão de fio nas caixas, para facilitar as ligações.
Fixar rigidamente as caixas embutidas em elementos de concretagem nas formas, a fim de evitar deslocamentos.

	

91959
	

2.10.7.2.
	

UN
	
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	

	

91967
	

2.10.7.3.
	

UN
	
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	

	2.10.8.
	ATERRAMENTO
	

	


96985
	


2.10.8.1.
	


UN
	

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
	
Eletrodo de terra, tipo Copperweld, revestimento de cobre por deposição eletrolítica de 19mm (Ø 3/4")x2,40m.
Embutir o cabo de cobre nu em eletroduto de PVC ou polietileno, desde a saída do quadro geral até atingir a profundidade determinada. A profundidade mínima para enterrar o cabo deve ser de 0,50m.
Observar a perfeita conexão do cabo à haste de aterramento, para garantir a continuidade elétrica.

	862
	2.10.8.2.
	M
	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO
	Cabo de cobre para conexao entre o barramento e a haste de aterramento



	CÓDIGO
	ITEM
	UNID.
	DISCRIMINAÇÃO DO ITEM
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

	2.10.9.
	LUMINÁRIA
	

	
97593
	
2.10.9.1.
	
UN
	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020
	
Luminária SPOT assentada na laje e no forro de PVC incl. Uma lâmpada fluorescente de 15W

	2.11.
	PINTURA
	

	88485
	2.11.0.1.
	M2
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
	Deverá ser aplicado nas paredes com reboco para pintura em selador acrílico em uma demão com rolo para pintura.

	88484
	2.11.0.2.
	M2
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
	Deverá ser aplicado nas lajes com reboco para pintura em selador acrílico em uma demão com rolo para pintura.

	



88496
	



2.11.0.3.
	



M2
	


APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	
A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura, sabão, mofo e etc. Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento final. Aplicar 2 demãos com intervalo de 1 hora no mínimo entre elas.
Para a aplicação em reboco ou concreto novo aguardar cura e secagem (28 dias no mínimo). Lixar e remover o pó antes de aplicar o fundo adequado à cada superfície e pintura.
A aplicação pode ser feita com espátula e desempenadeira. Se necessário, diluir a massa com pouca água.

	

88489
	

2.11.0.5.
	

M2
	
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	
A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo e ferrugem. Deve receber uma demão primária de fundo de acordo com o material a ser pintado. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e ou escovadas.
Nos casos em que for especificado, aplicar a massa acrílica (massa corrida).
A tinta deve ser diluída com água potável de acordo com recomendações dos fabricantes. Após secagem do fundo, aplicar 2 demãos com intervalo mínimo de 4 horas.
Quando o ambiente a ser pintado não estiver vazio, cobrir os objetos com jornais e sacos plásticos para evitar danos com respingos.
Evitar pintura em áreas externas em dias chuvosos ou com ocorrência de ventos fortes que podem transportar para a pintura poeira ou partículas suspensas no ar. A aplicação pode ser feita com pincel, rolo ou revólver (verificar instruções do fabricante).,

	

88488
	

2.11.0.6.
	

M2
	
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	

	2.12.
	PROTEÇÕES
	

	2.12.1.
	COMBATE Á INCÊNDIO
	

	
101909
	
2.12.1.1.
	
UN
	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
	
Vasilhame de extintor carregado com pó químico para aplicação em materiais elétricos e líquidos inflamáveis.

	
101905
	
2.12.1.2.
	
UN
	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
	
Vasilhame de extintor carregado com água pressurizada para aplicação em materiais sólidos inflamáveis (madeira, plastico).

	38774
	2.12.1.3.
	UN
	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS
	lumináiria de LED de emergência posicionada em pontos estratégicos para guiar pessoas nas saídas

	

37539
	

2.12.1.4.
	

UN
	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
	

Placa indicativa de direção e de saída de emergência, instalada sobre portas a altura de 2,20m

	2.12.2.
	ACESSIBILIDADE
	



	CÓDIGO
	ITEM
	UNID.
	DISCRIMINAÇÃO DO ITEM
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

	












TATIL1
	












2.12.2.1.
	












M2
	











PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA
	
A sinalização tátil no piso pode ser do tipo de alerta ou direcional. Ambas devem ter cor contrastante com a do piso adjacente, e podem ser sobrepostas ou integradas ao piso existente, atendendo às seguintes condições:
a) quando sobrepostas, o desnível entre a superfície do piso existente e a superfície do piso implantado deve ser chanfrado e não exceder 2 mm;
b) quando integradas, não deve haver desnível. Sinalização tátil de alerta
A textura da sinalização tátil de alerta consiste em um conjunto de relevos tronco-cônicos conforme abaixo. A modulação do piso deve garantir a continuidade de textura e o padrão de informação.
Dimensão do piso tátil de alertaMínimo (mm)Máximo (mm) Diâmetro de base do relevo2230
Distância horizontal entre centros de relevo4253
Distância diagonal entre centros de relevo6075 Altura do relevo35
NOTA Distância do eixo da primeira linha de relevo até a borda do piso = 1/2 distância horizontal entre centros. Diâmetro do topo = 1/2 a 2/3 do diâmetro da base.

A sinalização tátil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de deslocamento nas seguintes situações:
Obstáculos suspensos entre 0,60 m e 2,10 m de altura do piso acabado, que tenham o volume maior na parte superior do que na base, devem ser sinalizados com piso tátil de alerta. A superfície a ser sinalizada deve exceder em 0,60 m a projeção do obstáculo, em toda a superfície ou somente no perímetro desta;
Cor contrastante com a do piso;
No início e término de escadas fixas, escadas rolantes e rampas, em cor contrastante com a do piso, com largura entre 0,25 m a 0,60 m, afastada de 0,32 m no máximo do ponto onde ocorre a mudança do plano;

	ACESS1
	2.12.2.2.
	CJ
	CONJUNTO ACESSÍVEL PARA VASO SANITÁRIO (TUBOS DE APOIO FIXADOS NA PAREDE)
	Conjunto de barras de apoio fixadas na parede, ao lado dos vasos sanitários de banheiros adaptados em aço galvanizado 32mm 1 1/4” de diâmetro.

	74245/1
	2.12.2.3.
	M2
	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS
	Pintura indicativa de rampa de acessibilidade, em azul e branco, conforme projeto de acessibilidade.

	
ACESS2
	
2.12.2.4.
	
UN
	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (INCLUSOS ACESSORIOS PARA FIXACAO)
	Placas para identificação dos banheiros adaptados, em acrílico transparente adesivada, com dimensões de 25x8cm fixadas na horizontal nas portas de acesso aos banheiros à uma altura de 1,70m do piso

	

99837
	

2.12.2.5.
	

M
	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P
	

Deve ser fixado no piso com parafusos e bucha ou chumbados com concreto a uma profundidade de 15cm, em tubo de aço galvanizado altura de 0,92m do piso confome detalhe em projeto.

	2.13.
	SERVIÇOS FINAIS
	

	99802
	2.13.0.1.
	M2
	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019
	Limpez final das supefícies cerâmicas da obra

	10848
	2.13.0.2.
	UN
	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM
	placa assentada no hall de entrada altura parte superior 1,80m do piso
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OAbsorcdo de agua: Grupo Blla (3 a 6%);
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OResisténcia a abrasao superficial: classe 3 ou 4 (PED;
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O Coeficiente de atrito em areas molhadas: entre 0,35 € 0,5;
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0Carga de ruptura: minimo 1000N (para espessura maior ou igual a 7,5mm) minimo 600N (para espessura menor que 7,.5mm);
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OExpansédo por umidade: maximo 0,6 mm/m ou 0,06%:;
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OResistente ao gretamento (ndo gretar).
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ODimensdes aproximadas: 20 x 20cm;
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OAbsorcdo de agua: Grupo Blla (3 a 6%);
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OResisténcia a abrasao superficial: classe 3 ou 4 (PED;
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O Coeficiente de atrito em areas molhadas: entre 0,35 € 0,5;
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0Carga de ruptura: minimo 1000N (para espessura maior ou igual a 7,5mm) minimo 600N (para espessura menor que 7,.5mm);
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OExpansédo por umidade: maximo 0,6 mm/m ou 0,06%:;
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OResistente ao gretamento (ndo gretar).
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ODimensdes aproximadas: 35 x 35cm;
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OResisténcia a abrasao superficial: classe 4 ou 5 (PED;
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ODimensdes aproximadas: 35 x 35cm;
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OResisténcia a abrasao superficial: classe 4 ou 5 (PED;
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OPermitir faceis desobstrucoes;
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OVedar a passagem de gases e animais das canalizacdes para o interior dos edificios;
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Olmpedir vazamentos, escapamento de gases ou formacio de depodsitos no interior das canalizacoes;
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OPermitir faceis desobstrucoes;
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OVedar a passagem de gases e animais das canalizacdes para o interior dos edificios;
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Olmpedir vazamentos, escapamento de gases ou formacio de depodsitos no interior das canalizacoes;
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01% para DN 50(2") a DN 100(4");
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O Bitola;
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Olsolacao;
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OTemperatura;
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OONome do fabricante;
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OMarca de conformidade.
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O Bitola;
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Olsolacao;
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OTemperatura;
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OONome do fabricante;
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OMarca de conformidade.
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OFASE - vermelha;




image38.png
ONEUTRO - Preto
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ORETORNO - Azul
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OTERRA - Verde
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OFASE - vermelha;
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ONEUTRO - Preto
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ORETORNO - Azul
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OTERRA - Verde
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OTomada alta: 2,20m;
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OTomada média: 1,10m;
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OTomada baixa: 0,30m.
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OTomada alta: 2,20m;
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OTomada média: 1,10m;
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OTomada baixa: 0,30m.
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OlInterruptor com 1 tecla simples
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OlInterruptor com 1 teclas simples + tomada hexagonal
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OlInterruptor com 1 tecla simples
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OlInterruptor com 1 teclas simples + tomada hexagonal
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OEletroduto de & 3/4” (25mm), em PVC rigido.
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[Caixa estampada (4’x2” ou 4"x4”) para embutir em parede, chapa de aco #16MSG, esmaltada a quente, interna e externa, dotada de orelhas e olhais.
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OTampa (placa) de termoplastico de alto impacto, na cor cinza.
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OEletroduto de & 3/4” (25mm), em PVC rigido.
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[Caixa estampada (4’x2” ou 4"x4”) para embutir em parede, chapa de aco #16MSG, esmaltada a quente, interna e externa, dotada de orelhas e olhais.
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OTampa (placa) de termoplastico de alto impacto, na cor cinza.
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ODimensdes aproximadas: 20 x 20cm;
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