MEMORIAL DESCRITIVO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PERDIZES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES-MG

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS

ENG. RESPONSÁVEL.: Amanda Cristina Duarte

CREA/ MG: 245.035/D – MG

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

LOCAIS:

RUA SEBASTIÃO CASSIANO ALVES - DIVINEIA ,

RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - CENTRO,

RUA JOSINA LAURENTINA DE OLIVEIRA(TRECHO1) - CENTRO RUA JOSINA LAURENTINA DE OLIVEIRA(TRECHO2)- CENTRO, RUA VALDO CARNEIRO BORGES - CENTRO,

RUA DAS ORQUÍDEAS - PARQUE DAS FLORES,

RUA ILÉSIA MARIA GONCALVES - ALVORADA I,

RUA JOÃO LUCIANO BARBOSA - CENTRO,

RUA DR. JOÃO AFONSO SOBRINHO - FERREIRINHA.

# SERVIÇOS PRELIMINARES

# Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada #26, esp. 0,45mm, dimensão (3x1,5)m, plotada com adesivo vinílico, afixada com rebites 4,8x40mm, em estrutura metálica de metalon 20x20mm, esp. 1,25mm, inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta PVA duas (2) demãos

- Material da Placa:

Chapa galvanizada nº 26, com espessura de 0,45 mm.

- Dimensões da Placa:

3,00 m de largura por 1,50 m de altura.

- Acabamento Gráfico:

Plotagem em adesivo vinílico, contendo as informações necessárias conforme padrão do contratante (logomarcas, textos, layout gráfico).

- Fixação da Placa:

Utilização de rebites de alumínio de 4,8 x 40 mm para fixação da chapa à estrutura metálica.

- Estrutura de Suporte:

Confeccionada com perfil metalon 20 x 20 mm, espessura de 1,25 mm, devidamente soldada ou parafusada para sustentação da placa.

- Fixação ao Solo:

Estrutura ancorada em suportes de madeira de eucalipto autoclavado, garantindo maior durabilidade e resistência a intempéries.

- Acabamento dos Suportes:

Pintura dos postes de eucalipto com tinta PVA, aplicada em duas (2) demãos, garantindo boa cobertura e proteção.

# Administração central

A administração local da obra é formada por:

Topógrafo: 24 h

Auxiliar de topografia: 24 h

Encarregado de obra: 120 h

# MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

# Mobilização

Refere-se ao transporte de mobilização de todos as maquinas e equipamentos que serão utilizados para executar os serviços.

# Desmobilização

Refere-se ao transporte de desmobilização de todos as maquinas e equipamentos que serão utilizados para executar os serviços.

# SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO

# Pintura de ligação (RR-1C)

Trata-se de uma pintura com material betuminoso com função de ligante entre a superfície imprimada e o material betuminoso.

O banho de ligação deve ser executado com caminhão espargidor, devidamente aquecido, sendo a temperatura máxima de aplicação de 60 ºC.

Após o banho de ligação, deve ser verificado se a aplicação atingiu toda a superfície a ser pavimentada, caso contrário, refazer o processo.

# Fornecimento de material betuminoso RR-1C

Trata-se do material betuminoso com função de ligante entre a superfície imprimada e o material betuminoso (CBUQ), a ser utilizado na pintura de ligação.

# Frete de material betuminoso - DER

O material deverá ser transportado em tanque especifico para transporte de material betuminoso, sendo esse de responsabilidade do contratado, atendendo as normas técnicas exigidas.

Imagem 1 - Distância de Perdizes até a refinaria em Betim.

# Execução e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), massa comercial, incluindo fornecimento e transporte dos agregados e material betuminoso, exclusive transporte da massa asfáltica até a pista

A capa asfáltica será executada em CBUQ (concreto betuminoso a quente), faixa C do DENIT com espessura de 3,0cm, sobre a base devidamente imprimada e curada.

A aplicação da massa asfáltica deverá ser executada com vibro acabadora à uma temperatura entre 130ºC à 160ºC, sendo sua compactação feita com rolos de aço e pneumáticos.

Toda a operação deverá estar dentro das normas exigidas, cito especificações gerais para obras rodoviárias do D.N.E.R, principalmente o que tange à temperatura de aplicação, desempeno e compactação.

O espalhamento da massa asfáltica deverá ser feito com vibro-acabadora e compactado com equipamento adequado (rolo pneumático e rolo metálico – liso). O revestimento asfáltico só poderá ser iniciado 24 horas depois de imprimada a base.

# Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada

O material (CBUQ) deverá ser transportado em caminhão basculante, sendo esse de responsabilidade do contratado, atendendo as normas técnicas exigidas.

Imagem 2 -  Distância de Perdizes até a usina que se encontra mais próxima.

# SERVIÇOS DE DRENAGEM

# Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho curvo, 30 cm base x 15 cm altura. Af_01/2024.

A sarjeta será executada com concreto usinado fck ≥ 25 MPa, moldada no local (in loco), com fôrmas adequadas às dimensões e ao alinhamento do trecho, garantindo o perfeito escoamento das águas pluviais e a uniformidade do acabamento.

O serviço compreende todas as etapas de preparo do subleito, armação (quando prevista), montagem e desforma, além da cura e acabamento final da peça de concreto.

  Concreto usinado: fck ≥ 25 MPa, abatimento (slump) 8 ± 2 cm;

  Cimento: CP II-Z 32 ou equivalente, conforme NBR 16697;

  Areia: natural lavada, isenta de impurezas;

  Brita: 0 ou 1, conforme NBR 7211;

  Água: potável, livre de sais e matéria orgânica;

  Desmoldante: vegetal ou mineral, não contaminante;

  Aço (quando especificado): CA-60, em malha simples, conforme NBR 7481.

# Demolição manual de sarjeta ou sarjetão de concreto, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive transporte e retirada do material demolido.

O presente memorial tem por finalidade descrever os procedimentos técnicos e critérios de execução do serviço de demolição manual de sarjeta ou sarjetão de concreto, abrangendo o afastamento e empilhamento dos entulhos gerados, sem o transporte e retirada do material demolido, conforme normas técnicas e diretrizes de segurança aplicáveis.

O serviço consiste na remoção manual de elementos de concreto existentes, como sarjetas ou sarjetões, em vias públicas ou áreas pavimentadas, visando a substituição, reconstrução ou adequação do sistema de drenagem superficial.

A execução será feita sem o uso de equipamentos de demolição mecanizada, de modo a evitar danos às estruturas adjacentes, preservando guias, calçadas e pavimentos vizinhos.

O entulho resultante deverá ser afastado e empilhado de forma organizada em local previamente indicado pela fiscalização da obra, aguardando posterior remoção.

# Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga livre

O serviço compreende:

- A carga de solos ou agregados (brita, cascalho, solo-brita, areia, solo-cimento etc.) diretamente na usina de solos;

- As manobras operacionais do caminhão basculante dentro do pátio ou canteiro;

- A descarga livre em local designado pela fiscalização, sem necessidade de espalhamento mecânico.

Trata-se de operação de apoio logístico interno à usina ou frente de serviço, destinada à alimentação de equipamentos de produção, transporte intermediário de materiais e suprimento de misturadores, silos ou estocagem temporária.

- O material será carregado por pá carregadeira ou equipamento equivalente, diretamente no caminhão basculante, a partir dos silos, pilhas ou misturadores da usina de solos.

- O peso da carga deve respeitar a capacidade nominal do veículo (12 m³) e os limites legais de transporte.

- O caminhão realizará manobras controladas dentro do pátio da usina, em velocidade reduzida e sob supervisão de pessoal autorizado.

- O deslocamento visa posicionar o caminhão no ponto de descarga, seja em estoque intermediário, alimentador de misturador ou área designada.

- A descarga será realizada por basculamento livre, sem espalhamento.

- Após o esvaziamento da caçamba, o caminhão retornará à área de carga para reinício do ciclo.

- O processo deverá ser contínuo, buscando o máximo aproveitamento da capacidade produtiva da usina (300 t/h).

- A equipe de operação deverá garantir a fluidez do ciclo e a segurança da movimentação.

  - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

O serviço consiste no carregamento, transporte e descarga de materiais utilizando caminhão basculante de 12 m³, em trajetos realizados sobre rodovias pavimentadas, envolvendo deslocamento entre a origem (usina, jazida, bota-fora, canteiro) e o destino (obra, aterro, depósito, ou outro ponto de consumo).

A operação inclui:

- Carregamento do material na origem (por pá carregadeira ou equipamento equivalente);

- Deslocamento rodoviário do caminhão basculante;

- Descarga livre no local designado pela fiscalização.

O material será carregado com pá carregadeira ou equipamento similar, respeitando o limite de carga do caminhão (12 m³). O operador deve garantir a distribuição uniforme do material na caçamba, evitando sobrecargas ou transbordamento. O deslocamento será realizado em rodovia pavimentada, observando-se as normas de trânsito e as condições de segurança. O caminhão deverá manter velocidade compatível com o tipo de carga e estado da pista, evitando frenagens bruscas ou derramamento de material. Quando necessário, a carga deverá ser coberta com lona para evitar dispersão de partículas e sujeira na via.

Imagem 3 – Distância média de transporte.

Perdizes (MG), 22 de dezembro de 2025.

__________________________________

Amanda Cristina Duarte

CREA MG.: 245.035/D-MG