Memorial Descritivo

Memorial Descritivo de Projeto de Pavimentação – Em torno do Centro de Saúde localizado na Rua Antônio Coelho da Cunha – Bela Vista – Crucilândia/MG.

Dados da obra:

Gestor: Prefeitura Municipal de Crucilândia

Localização do empreendimento: Crucilândia – MG;

Responsável Técnico pelo Orçamento: Grasiele Carolina A. Souza  – CREA – 347.336/ MG - Engenheira Civil;

Responsável Técnico pelo Projeto: Isabela Alves Ribeiro – CAU – A243212-9 – Arquiteta e Urbanista;

Responsável pela fiscalização da obra: Grasiele Carolina A. Souza – CREA – 347.336/MG - Engenheira Civil;

Responsável pela fiscalização da obra: Isabela Alves Ribeiro – CAU - A243212-9 – Arquiteta e Urbanista.

Objeto do Projeto

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer requisitos técnicos, definir materiais a utilizar e normatizar a execução da pavimentação asfáltica em torno do Centro de Saúde, localizado na Rua Antônio Coelho da Cunha, Bela Vista – Crucilândia/MG.

  - Instalações Iniciais de Obra

1.1.1 - Placa de obra em chapa de aço galvanizada (2,40 x 1,20), incluindo instalação e fornecimento de todos os materiais.

A placa de obras, deverá ser instalada em local visível sendo esse o primeiro serviço a ser executado em local determinado pela Prefeitura Municipal de Crucilândia, ela será em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga U 2’’ enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas

1.2 Pavimentação asfáltica em CBUQ

1.2.1– Execução de Imprimação

Tal serviço consiste na aplicação de material betuminoso sobre a superfície da sub-base, para promover uma maior coesão da superfície da sub-base, uma maior aderência entre a base e o revestimento, e também para impermeabilizar a base. O material utilizado será o asfalto diluído tipo CM-30, aplicado na taxa de 0,80 a 1,60 litros/ m². O equipamento utilizado é o caminhão espargidor, salvo em locais de difícil acesso ou em pontos falhos que deverá ser utilizado o espargidor manual. A área imprimada deverá ser varrida para a eliminação do pó e de todo material solto e estar seca ou ligeiramente umedecida. É vedado proceder a imprimação da superfície molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a 10ºC. O tráfego nas regiões imprimadas só deve ser permitido após decorridas, no mínimo, 24 horas de aplicação do material asfáltico.

1.2.2 – Transporte de Imprimação . Distancia média de transporte  até 30km.

Será feito o transporte da imprimação com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 2000L, em via urbana pavimentada, DMT ate 30KM.

1.2.3 – Transporte de Imprimação . Distancia média de transporte  execente a 30km.

Será feito o transporte da imprimação com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 2000L, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30km.

1.2.4 – Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C. Af_11/2019

O equipamento utilizado é o caminhão espargidor, salvo em locais de difícil acesso ou em pontos falhos que deverá ser utilizado o espargidor manual. Na execução do serviço deverão ser obedecidas as especificações DAER-ES-P13/91.

1.2.5 – Transporte de Pintura de Ligação . Distancia média de transporte até 30km.

Será feito o transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 2000L, em via urbana pavimentada, adicional para DMT até 30km.

1.2.6 – Transporte de Pintura de Ligação . Distancia média de transporte excedente á 30km.

Será feito o transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 2000L, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a  30km.

1.2.7 – Execução e aplicação de concreto betuminosos a quente (CBUQ), massa comercial, incluindo fornecimento e transporte dos agregados e material betuminoso, exclusive transporte da massa asfáltica ate a pista.

O revestimento resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de material betuminoso, espalhada com vibro acabadora e comprimida com rolo compactador de cilindro e pneus a quente. A espessura mínima permitida da camada de massa asfáltica é de 3,00 cm, aplicada.

1.3.3- Transporte com caminhão basculante de 14m³, em via urbana pavimentada adicional para DMT excedente a 30km.

Os caminhões tipo basculantes p/ transporte do CBUQ, deverão ter caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, lubrificadas c/ água e sabão, óleo parafínico, ou solução de cal, para evitar a aderência da mistura asfáltica às chapas. Camada de Regularização

1.2.8 – Transporte com caminhão basculante, DMT até 30KM.

Os caminhões tipo basculantes p/ transporte do CBUQ, deverão ter caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, lubrificadas c/ água e sabão, óleo parafínico, ou solução de cal, para evitar a aderência da mistura asfáltica às chapas. Camada de Regularização. O transporte será em caminhão basculante de 14m³, em via urbana pavimentada adicional para DMT até 30km.

NOTA: Todo serviço de base, terraplanagem, fornecimento de material e base e serviço de máquina, será fornecido pela Prefeitura sem custo no orçamento. O acompanhamento do serviço de base será de responsabilidade da contratada.

Crucilândia 11 de Junho de 2024.

__________________________________________

Grasiele Carolina A. Souza

Engenheira Civil Municipal

CREA: 347.336/MG

__________________________________________

Isabela Alves Ribeiro

Arquiteta e Urbanista

CAU: A243212-9