MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS

- OBJETO

Este memorial descritivo visa detalhar as diretrizes para a execução das obras descritas na planilha orçamentária anexa, garantindo conformidade com as normas técnicas vigentes e os métodos construtivos adequados.

2. LOCALIZAÇÃO

Município: Parreiras Crucilândia-MG
Empreendimento: Contenção de bueiro Tubular metálico

3. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engenheiro Responsável: Huildys Estácio de Oliveira CREA/MG: 249.249/D

4. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Instalações Iniciais

- Placa de Obra: Fixação de placa padrão do Governo Federal (2,40m x 1,20m) em suporte de eucalipto tratado, com pintura em látex PVA.

- Locação da Obra: Gabarito em tábuas corridas pontaletadas a cada 2m.

4.2. Escavação

- Escavação Manual de Vala: Para viga baldrame, sem necessidade de escavação para fôrmas.

4.3. Infraestrutura

- Tubulão a Céu Aberto: Diâmetro de 70 cm, escavação manual, concreto moldado in loco e lançado com jerica.

- Fôrmas e Desforma: Tábua e sarrafo com reaproveitamento de 5 usos.

- Armação em Aço: Utilização de aço CA-50 e CA-60 para estruturas, conforme projeto estrutural.

- Concretagem: Concreto fck 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia/brita 1), misturado mecanicamente.

- Concreto Usinado Bombeado fck 30 MPa: Incluindo lançamento, adensamento e acabamento, garantindo melhor resistência e durabilidade da estrutura.

5. NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS

- NBR 6118 – Projeto de Estruturas de Concreto

- NBR 6122 – Projeto e Execução de Fundações

- NBR 7211 – Agregados para Concreto

- NBR 7480 – Aço Destinado a Armaduras para Estruturas de Concreto Armado

- NBR 15575 – Desempenho de Edificações

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A obra será executada conforme as diretrizes estabelecidas neste memorial descritivo, seguindo as normas vigentes e garantindo segurança, qualidade e durabilidade da construção.

Crucilândia, 27 de janeiro de 2025.

_______________________________________
Huildys Estácio de Oliveira
Engenheiro Responsável
CREA/MG 249.249/D