ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: AMPLIAÇÃO DE 4 SALAS DE AULAS

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL NUCLEO – LONTRA/MG

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL SÉRGIO RENATO SILVA DE SÁ (CREA MG 108.066/D)

1. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Todos os materiais devem atender às normas da ABNT. O cimento deve ser do tipo CP-II-E ou CP-III. A areia deve ser lavada, livre de impurezas orgânicas. A brita deve ser de origem basáltica ou granítica.

2. CONCRETO E AÇO

Concreto fck 25 MPa para estrutura, com slump test regular. Aço CA-50 para armaduras principais e CA-60 para estribos e telas. O cobrimento mínimo deve ser de 2,5 cm para vigas e pilares internos.

3. ALVENARIA E ARGAMASSAS

Tijolos cerâmicos de 8 ou 9 furos, com dimensões padronizadas. Argamassa de assentamento no traço 1:2:8 (cimento, cal, areia). Chapisco no traço 1:3 (cimento e areia grossa).

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Fios e cabos de cobre eletrolítico, isolamento em PVC 70°C. Eletrodutos de PVC rígido roscável ou soldável. Disjuntores termomagnéticos padrão DIN.

5. PINTURA

Tinta acrílica de primeira linha (premium). Massa acrílica para áreas externas e internas. Fundo anticorrosivo para metais tipo zarcão ou similar.

6. REVESTIMENTOS CERÂMICOS

Pisos com PEI IV ou superior. Argamassa colante tipo AC-II. Rejuntamento antifungo.