MEMORIAL DESCRITIVO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E RECUPERAÇÃO DE VIAS

NO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

- DO OBJETIVO

Este memorial descritivo tem como finalidade estabelecer as diretrizes técnicas para a execução do recapeamento asfáltico e recuperação de vias no Município de Patrocínio Paulista, com o objetivo de aprimorar a infraestrutura viária, proporcionando maior segurança e conforto aos usuários, além de ampliar a vida útil do pavimento.

Os serviços serão executados com a aplicação de materiais de alta qualidade e mão de obra especializada, em conformidade com as normas técnicas vigentes. O recapeamento será realizado sobre a base existente, com a aplicação de uma nova camada de revestimento, cuja espessura e especificação estão definidas em projeto, utilizando Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

Para a recuperação de vias, serão realizadas intervenções como o corte e remoção dos trechos danificados, retirada do material comprometido, recomposição da base e posterior aplicação de nova camada asfáltica, seguindo as especificações de espessura e qualidade definidas no projeto, garantindo um acabamento final adequado e resistente em CBUQ.

- DA LOCALIZAÇÃO

As intervenções serão realizadas em diversas vias urbanas do município, previamente identificadas por meio de levantamentos técnicos que consideraram fatores como volume de tráfego, estado de conservação do pavimento e necessidade de melhoria da mobilidade urbana. As vias contempladas no projeto são as seguintes:

| Local | Comprimento Médio (m) | Largura Média( m) | Tipo de Intervenção |
| --- | --- | --- | --- |
| Rua Remo Bertelli (Jardim Marumbé) | 149,47 | 8,00 | Recapeamento |
| Rua Topázio (Jardim Marumbé) | 102,64 | 8,00 | Recapeamento |
| Rua Esmeralda (Jardim Marumbé) | 78,18 | 8,00 | Recapeamento |
| Rua Ametista (Jardim Marumbé) | 84,15 | 8,00 | Recapeamento |
| Rua da Barra (Jardim Continental) | 126,13 | 9,00 | Recapeamento |
| Rua Furnas (Jardim Continental) | 166,81 | 9,00 | Recapeamento |
| Rua Palmital (Jardim Continental) | 21,50 | 2,00 | Recuperação |
| Avenida Marina Maria Chaves Barcellos (Jardim Continental) | 64,00 | 2,00 | Recuperação |
| Avenida Major Alvarenga (Santa Cruz) | 41,00 | 2,00 | Recuperação |
| Rua Nove de Julho (Santa Cruz) | 71,36 | 8,60 | Recapeamento e Recuperação |
| Praça Doutor Altino Arantes (Santa Cruz) | 140,74 | 9,08 | Recapeamento |
| Avenida Ruben Alvarenga de Andrade (Jardim Olívia) | 194,40 | 9,00 | Recapeamento |
| Avenida Carlos Gomes (Centro) | 56,50 | 4,00 | Recuperação |
| Rua Major Goulart (Centro) | 62,32 | 3,00 | Recuperação |
| Rua Major Álvaro (Tabatinga) | 73,00 | 6,00 | Recapeamento |
| PTP-375 Estrada do Leite (Zona Rural) | 150,00 | 11,43 | Recapeamento e Recuperação |

- DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços a serem executados compreendem o que se segue:

  - Sinalização de Obra

Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira com medidas, cores e proporções conforme padronização do Município de Patrocínio Paulista.

  - Execução de Recapeamento Asfáltico

O processo de recapeamento inicia-se com a fresagem do pavimento existente, realizada por fresadora ajustada para remoção da camada asfáltica na espessura e largura previstas em projeto. O procedimento deve ser iniciado pela borda mais baixa da via.

Durante a fresagem, deve-se garantir o jateamento contínuo de água para resfriamento dos dentes da fresadora e controle da emissão de poeira. O material fresado é removido por meio de uma esteira elevatória e depositado em caminhões basculantes, sendo posteriormente destinado à reciclagem ou a locais apropriados para descarte.

A via fresada deve ser completamente limpa utilizando uma vassoura mecânica rebocável acoplada a uma minicarregadeira, removendo quaisquer resíduos remanescentes. Após a limpeza, é realizada a aplicação da imprimação asfáltica, garantindo a aderência da nova camada de revestimento.

A mistura asfáltica é transportada da usina até a frente de serviço em caminhões basculantes, que a despejam no silo da vibro acabadora. Este equipamento é ajustado para aplicar o revestimento asfáltico na espessura e largura definidas em projeto, realizando simultaneamente a pré-compactação da mistura aquecida.

Durante o processo, um operador de mesa verifica a espessura da camada aplicada, enquanto rasteleiros acompanham a vibro acabadora para corrigir possíveis falhas.

A compactação final inicia-se com o rolo compactador de pneus, realizando o número de passadas estabelecido em projeto. A pressão dos pneus deve ser ajustada progressivamente, começando com pressões mais baixas e aumentando conforme a mistura asfáltica esfria. Em seguida, entra em operação o rolo liso tipo tandem, que executa a compactação final e o acabamento da camada asfáltica, garantindo um pavimento uniforme e durável.

  - Execução de Recuperação de Pavimento

A recuperação do pavimento inicia-se com a sinalização adequada da via e a demarcação precisa do perímetro da área degradada. Em seguida, realiza-se o recorte do trecho comprometido, removendo completamente o material deteriorado.

Após a remoção, é feito o lançamento e nivelamento das camadas de base e sub-base, utilizando material adequado conforme especificação do projeto. A compactação dessas camadas é executada com compactador de percussão, garantindo a resistência necessária à fundação do pavimento.

Na sequência, aplica-se a pintura de ligação com emulsão asfáltica tipo RR-2C sobre toda a superfície recomposta, promovendo a aderência da nova camada asfáltica.

O lançamento da massa asfáltica ocorre imediatamente após a secagem da emulsão, garantindo a uniformidade da aplicação. Finalizando o processo, a compactação da nova camada é realizada por meio de placa vibratória, assegurando a consolidação do material e um acabamento homogêneo e durável.

- DO MEMORIAL DE CÁLCULO

O presente memorial descritivo está acompanhado do respectivo Memorial de Cálculo, no qual são detalhados os quantitativos de serviços necessários à execução do recapeamento asfáltico e recuperação das vias urbanas e rurais contempladas no projeto.

O Memorial de Cálculo apresenta todos os serviços empregados na definição das quantidades, considerando as características geométricas das vias, espessuras de camadas, coeficientes técnicos e demais parâmetros normativos pertinentes. Além disso, inclui os critérios adotados para estimativa dos serviços, garantindo a precisão na alocação de recursos e a conformidade com as diretrizes estabelecidas.

- DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Antes do início da execução dos serviços, deverá ser instalada a placa de obra em local previamente definido pela municipalidade, garantindo a devida sinalização e transparência das intervenções.

A execução do projeto seguirá um cronograma estruturado, priorizando as vias com maior necessidade de recuperação, conforme critérios técnicos e diretrizes estabelecidas pelo fiscal do contrato. Além disso, serão considerados fatores climáticos e logísticos que possam impactar a sequência e o andamento dos trabalhos.

O prazo máximo para a conclusão integral dos serviços está estipulado em 30 (trinta) dias, podendo ser ajustado conforme a necessidade, mediante justificativa técnica devidamente fundamentada.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

A recuperação da malha viária contribuirá significativamente para a mobilidade urbana e segurança dos cidadãos, além de reduzir custos futuros com manutenção corretiva. O projeto será fiscalizado por equipe técnica responsável, garantindo a conformidade com as especificações estabelecidas.

Patrocínio Paulista, 21 de março de 2025.

Giovanni Gonçalves de Sousa

Engenheiro Civil

CREA 5061983460