ESPECIFICAÇÕES TECNICAS ANEXO I.A

- DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1.1 Tinta para demarcação a base de resina metilmetacrilato conforme norma CET-ET- SH-14

1.1.2 A tinta deve ser fornecida para uso em superfície betuminosa ou de concreto de cimento Portland.

1.1.3 A tinta, logo após a abertura do recipiente, não deve apresentar sedimentos, natas e grumos.

1.1.4 A tinta deve ser suscetível de rejuvenescimento mediante aplicação de nova camada.

1.1.5 A tinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condições:

a) temperatura ambiente entre 5° C e 40º C e temperatura do pavimento entre 10° C e 45°C.

b) umidade relativa do ar até 80%.

1.1.6 A tinta deve ter condições para ser aplicada por máquinas apropriadas e ter a consistência especificada, sem ser necessária a adição de outro qualquer aditivo. Sobre a camada úmida da tinta aplicada serão aplicadas microesferas   de vidro do tipo DROP ON, com tratamento de memosilano sobre sua superfície.

1.1.7 A tinta deverá apresentar viscosidade ideal para perfeita ancoragem das mesmas.

1.1.8 A tinta deve estar apta a ser aplicada em espessuras, quando úmida, variável de 0,4 mm a 0,7 mm.

1.1.9 A tinta, quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o pavimento e permitir a liberação ao tráfego no período máximo de tempo de 30 min.

1.1.10 A tinta deve manter integralmente a sua coesão e cor, após sua aplicação no pavimento.

1.1.11 A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar características de plena adesividade às microesferas de vidro e ao pavimento, produzir película seca, de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o período de vida útil.

1.1.12 A tinta quando aplicada sobre superfície betuminosa, não deve apresentar sangria nem exercer qualquer ação que danifique o pavimento.

1.1.13 A tinta não deve modificar as suas características (não podendo apresentar espessamento, coagulação, empedramento ou sedimento que não possa ser facilmente disperso por agitação manual, devendo após agitação, apresentar aspecto homogêneo), ou deteriorar-se, quando estocada por um período mínimo de 6 meses, após a data de fabricação, quando estocada em local protegido da luz solar direta e à temperatura de 30° C, livre de umidade e nunca diretamente no solo.

1.1.14 A unidade de compra é o litro.

- NORMAS DE REFERÊNCIA

NBR 5829 - Tintas, vernizes e derivados – Determinação da massa específica –

Método ensaio

•  ABNT NBR 15405 - Sinalização horizontal viária — Tintas —

Procedimentos para execução         da demarcação e avaliação.

• CET ETSH14 - Tinta à base de resina metilmetacrilato monocomponente para sinalização   horizontal

• NBR 5830 - Determinação da estabilidade acelerada de resinas e vernizes – Método de       ensaio

• NBR 5844 - Determinação qualitativa de breu e vernizes – Método de ensaio

• NBR 7396 - Material para sinalização horizontal – Terminologia

• NBR 15438 - Sinalização horizontal viária – tintas – Método de ensaio

• DER M-153-88 - Método para inspeção visual e amostragem de tintas para sinalização rodoviária

• ASTMD3536-91 - Test Method for Molecular Weight Averages and Molecular Weight

Distribution of Polystyrene by Liquir Exclusion Chromatography.

• ASTMD3168-85 -  Standard Practice for Qualitative Identification of Polymers in Emulsion

Paints. Código Munsell (2005)

• ABNT NBR 16.184-2013 - Microesfera de Vidro

Obs. As tintas e solventes deverão ser do mesmo fabricante, em razão de melhor compatibilidade dos referidos materiais e evitar possíveis problemas de homogenização na mistura para diluição, assim que sejam licitados pelo menor valor global.

# APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

  - O licitante vencedor deverá apresentar em até 5 (cinco) dias úteis do encerramento do certame, 01 (uma) amostra de cada item (tintas e solventes).

  - As amostras serão analisadas conforme RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PRODUTO constante no ANEXO II e também outras especificações deste termo bem como do Anexo II-A.

  - O setor de Sinalização de Trânsito terá um prazo de 5 (cindo) dias úteis para aprovar ou rejeitar as amostras apresentadas.

  - As amostras serão submetidas a testes de cubicagem, tempo de secagem e cobertura do pavimento, bem como será verificado se a embalagem está de acordo com as especificações técnicas e também os aspectos físicos do material (sedimentação, homogenização, formação de natas e grumos entre outros).

As amostras apresentadas deverão ser idênticas ao material que será entregue.

A empresa vendedora também deverá apresentar na entrega da amostra as seguintes CERTIFICAÇÕES :

a) – Registro do Químico Responsável junto ao Conselho Regional de Química, bem como, o registro do fabricante neste mesmo Conselho, ambos em vigor;

b)– certificado de licença e funcionamento do PROPONENTE com registro no Departamento de Polícia Federal (DECOR). Em atendimento a Lei 10.357/01 – Decreto 4.262/02 – Portarias 1.274/03 – 113/04 – Despacho 267/04

  - As amostras apresentadas permanecerão no Setor de Sinalização de Trânsito até que o produto seja entregue, ficando após isso à disposição para retirada.

  - Os demais licitantes participantes poderão verificar as amostras entregues.

  - Ocorrendo reprovação na conferência, inspeção ou no teste de análise realizada, o Setor de Sinalização de Trânsito desclassificará o licitante tido como vencedor e poderá ser convocado o próximo colocado para apresentação das amostras.

Para comprovação da qualidade e do desempenho dos materiais fornecidos para os itens Lote de tintas de demarcação viária e solventes, conforme o Termo de Referência, a Companhia Municipal de Trânsito, exigirá que os vencedores do lote/item citado acima apresentem em até 05 dias úteis os laudos referentes aos ensaios a seguir relacionados respectivamente acompanhado das amostras.

Estes ensaios deverão ser provenientes de laboratório com notória especificação e capacidade técnica acreditada pelo INMETRO ou outra instituição de certificação devidamente credenciada por órgão publico.

O Laudo Técnico (Relatório de Ensaio) das tintas (uma para cada cor/modelo), feito por laboratório acreditado pelo IMETRO ou filiado à ABIPTI (Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação) ou outra instituição de certificação devidamente credenciada por órgão publico, em plena vigor, com a identificação do responsável técnico do mesmo (com inscrição no CRQ ou CREA), certificando que o material  (marca/modelo  da  tinta  ofertada)  deverá  atender  à especificação Conforme Norma da Tinta Solicidade por esta municipalidade.

Obs: laudo deverá ser apresentado em original ou cópia autenticada em cartório com validade de 180 dias da data de abertura do certame, também deverá ser apresentada a cópia do registro do Químico Responsável do fabricante junto ao Conselho de Química, bem como, o registro do próprio fabricante neste mesmo Conselho, ambos em vigor.

  - O material entregue será analisado conforme Relatório de avaliação de produto que consta no anexo II

# DA ENTREGA DAS TINTAS

  - As tintas deverão ser entregues de maneira parcelada, conforme quantificação solicitada pelo Setor de sinalização de Trânsito para cada entrega.

  - As tintas deverão ser entregues em recipientes cilíndricos, hermeticamente fechados, que estejam de acordo com a Norma ANTT 558/17 e na quantidade de 18 litros, em material que não altere a integridade da tinta, com tampa removível e com diâmetro igual ao da embalagem, não devendo apresentar sinais de oxidação, amassamentos ou rompimento do lacre. Deverá ser fornecida nas quantidades e nas cores solicitadas, de modo a atender as ordens de fornecimento, emitidas pela CONTRATANTE, respeitando os padrões e tolerâncias do código de cores MUNSELL.

Este recipiente deverá trazer no seu corpo as seguintes informações:

A)- Nome do Produto, Tinta para Demarcação viária norma CET-ET-SH-14

B)- Nome do Fabricante (Nome comercial) e endereço.

C)- Cor da Tinta.

D)- Referência quanto à natureza química da resina.

E)- Data de fabricação, data da entrega e prazo de validade. F)- Identificação da partida de fabricação

G)- Nome endereço do fabricante

H)- Quantidade contida no recipiente em litros.

I)- nome do químico responsável e/ou numero de identificação do Conselho regional de Química.

J)- Selo de inspeção(controle de qualidade) do fabricante e

  - Os respectivos recipientes das tintas deverão apresentar-se em bom estado de conservação sendo considerado defeitos:

    - Fechamento imperfeito.

    - Vazamento.

    - Falta de Tinta.

    - Amassamento

    - Rasgões, cortes ou enrugamento

    - Falta ou insegurança nas alças

    - Má conservação

    - Oxidação

    - Marcação deficiente

    - Os recipientes devem atender norma ANTT nº 5581/17, no tocante a em balagens para tinta de sinalização viária.

  - Deverá ser entregue em recipientes cilíndricos, litografados e atendam a lei em vigor, hermeticamente fechados, na quantidade de 18 litros, em material que não altere a integridade da tinta, com tampa removível e com diâmetro igual ao do recipiente, não devendo apresentar sinais de oxidação, amassamento ou rompimento do lacre.

Toda logística necessária para entrega do material (carregamento, transporte, descarregamento e a logística reversa caso o material entregue seja recusado) será de responsabilidade do vencedor do processo licitatório.

  - Na entrega: As tintas e solventes deverão atender todos os itens desta especificação, sendo que a inobservância e o descumprimento resultará na recusa e devolução do material, também os baldes tintas deverão ser entregues com laudos do fabricante e os baldes deverão possuir selo de controle de qualidade do fabricante.

  - Prazo de fabricação: O material não deverá possuir data de fabricação superior a 30 (trinta) dias corridos da data de entrega, sob pena de devolução,

  - Local de entrega:

para início da descarga das 8h00 às 13h00, sendo de responsabilidade da empresa vencedora da licitação a operação de descarga.

# DA APRESENTAÇÃO DE LAUDOS

## Laudos:

    - A Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão, através do Setor de Sinalização de Trânsito irá receber, durante a vigência da Ata, as quantidades dos baldes de tintas e cores solicitadas, onde será escolhido pela mesma o laboratório para coletar as amostras das tintas recebidas para a realização de ensaios da Tabela 1 e 2;

    - Estes laboratórios com notória especificação e capacidade técnica acreditada pelo IMETRO, ABIPTI (Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação) ou outra instituição de certificadora devidamente credenciada por órgão publico, será determinado pelo Setor de Sinalização de Trânsito, sendo que o custo com os laudos será as expensas e a cargo do detentor/vencedor da Ata de Registro de Preços , onde a Empresa poderá enviar um representante para acompanhar na data marcada pelo laboratório a retirada das amostras e todo tramite, sendo que o laudo original do laboratório deverá ser enviado diretamente para o Setor de Sinalização de Trânsito.

.

As tintas serão analisadas pelos requisitos quantitativos e qualitativos das tabelas 1 e 2, devendo atender plenamente os requisitos nestas tabelas mencionados.

| Requisitos |  | Método a utilizar | Valores |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mínimo | Máximo |
| Consistência (UK) |  | NBR 15.438 | 85 | 100 |
| Estabilidade na armazenagem – Alteração de consistência (UK) |  | NBR 15.438 | - | 10 |
| Material não volátil, porcentagem em massa |  | NBR 15.438 | 70 | - |
| Determinação do teor de pigmento, porcentagem em massa | Tinta branca – Dióxido de titânio (TiO2) | NBR 15.438 | 16 | - |
|  | Tinta amarela – Cromato de Chumbo (PbCrO4) |  | 10 | - |
|  | Tinta vermelha |  | - | - |
|  | Tinta azul |  | - | - |
|  | Tinta Chumbo Fosco |  | - | - |
| Resistência a abrasão (Litros) | Cor Branca | NBR 15.438 | 130 | - |
|  | Cor Amarela |  | 100 | - |
|  | Cor Vermelha |  | 100 | - |
|  | Cor Azul |  | 100 | - |
|  | Cor Chumbo Fosco |  | 100 | - |
| Veículo não volátil, porcentagem em massa no veículo |  | NBR 15.438 | 38 | - |
| Veículo total, porcentagem em massa na tinta |  | NBR 15.438 | 50 | 60 |
| Tempo de secagem, “No Pick Up Time” minutos |  | NBR 15.438 | - | 15 |
| Massa específica (g/cm3) |  | NBR 5.829 | 1,45 | - |

| Requisitos |  | Método a utilizar | Valores |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mínimo | Máximo |
| Consistência (UK) |  | NBR 15.438 | 85 | 100 |
| Estabilidade na armazenagem – Alteração de consistência (UK) |  | NBR 15.438 | - | 10 |
| Material não volátil, porcentagem em massa |  | NBR 15.438 | 70 | - |
| Determinação do teor de pigmento, porcentagem em massa | Tinta branca – Dióxido de titânio (TiO2) | NBR 15.438 | 16 | - |
|  | Tinta amarela – Cromato de Chumbo (PbCrO4) |  | 10 | - |
|  | Tinta vermelha |  | - | - |
|  | Tinta azul |  | - | - |
|  | Tinta Chumbo Fosco |  | - | - |
| Resistência a abrasão (Litros) | Cor Branca | NBR 15.438 | 130 | - |
|  | Cor Amarela |  | 100 | - |
|  | Cor Vermelha |  | 100 | - |
|  | Cor Azul |  | 100 | - |
|  | Cor Chumbo Fosco |  | 100 | - |
| Veículo não volátil, porcentagem em massa no veículo |  | NBR 15.438 | 38 | - |
| Veículo total, porcentagem em massa na tinta |  | NBR 15.438 | 50 | 60 |
| Tempo de secagem, “No Pick Up Time” minutos |  | NBR 15.438 | - | 15 |
| Massa específica (g/cm3) |  | NBR 5.829 | 1,45 | - |

Retrorrefletorização

A retrorrefletância inicial mínima da sinalização deverá ser de 150 mcd.lux-1.m-2, para a cor AMARELA e de 250 mcd.lux-1.m-2, para a cor BRANCA.

## Obs: Deverão ser aplicados, por laboratório acreditado junto a ABIPTI (Associação das Instituições de Pesquisas Tecnológicas e Inovações), INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia ou outro instituto certificador autorizado pela Administração Pública, todos os testes descritos nas tabelas 1 e 2 sem exceção.

  - Após recebido o laudo e constatado que atende a especificação a Nota seguira para pagamento, porém se não atender a especificação solicitada, será escolhido um novo laboratório para que se execute a contraprova.

  - Uma vês confirmado o não atendimento em ambos laudos, a Empresa será penalizada conforme consta no edital,

  - Para não haver prejuízo na prestação dos serviços de implantação e manutenção da sinalização horizontal aos usuários do sistema viário, o Setor de Sinalização de Trânsito fará uso das tintas e solventes entregues mesmo durante o período necessário para conclusão das etapas descritas nos itens 5.5 e 5.6.

  - Havendo comprovação que a tinta de sinalização viária não atende as especificações técnicas os baldes que foram utilizados pelo Setor de Sinalização de Trânsito conforme citado no item 5.7, não serão devolvidos bem como não será pago qualquer valor financeiro por eles isto em razão do prejuízo gerado pela Empresa vencedora para a Municipalidade, pois a tinta fora das especificações técnicas terão uma vida útil menor e ainda será necessário despender de tempo para regularizar a situação;

  - Da comprovação de atendimento a lei 10357/2001: Por se tratar de produto químico controlado conforme a Lei 10.357/2001, a Polícia Federal é responsável pelo controle e fiscalização de todos os produtos químicos que possam ser utilizados como insumo na elaboração de substâncias entorpecentes, psicotrópicas ou que determinem dependência  física  ou  psíquica,  motivo  pelo  qual  os  Licitantes

do certame, deverão apresentar junto a documentação declaração que apresentará, em até (5) cinco dias uteis, Licença De funcionamento da Polícia Federal da marca cotada, e que esta apta, a fornecer o produto controlado pela mesma. Caso não apresente, desclassificará o licitante tido como vencedor e poderá ser convocado o próximo colocado para apresentação das amostras.

## Descritivo dos Solventes

  - Descrição simples: Solvente  18 litros para diluição de tinta à base de resina acrílica e ou metacrílica.

  - Descrição detalhada: Solvente para diluição de tinta acrílica e metacrílica monocomponente para demarcação viária.

  - Diluição: Quando utilizado para diluir tinta, deve manter as características do filme de tinta aplicado sem permitir o afloramento de manchas (sangramento).

  - Das misturas com a tinta: Não deve modificar as características da tinta (não podendo apresentar grumos ou separação de fases; após agitação, deverá apresentar aspecto homogêneo).

  - Capacidade de diluição: Deve apresentar capacidade de diluição e compatibilização tais que não seja necessário nem desejável mais do que 5% em volume sobre a tinta, apara acerto de viscosidade.

  - Incorporação à tinta: Deve ter fácil incorporação à tinta e manter integralmente suas características, não devendo ocasionar espessamento, coagulação ou qualquer tipo de incompatibilidade com a resina.

  - Liberação do tráfego após a diluição: Quando utilizado com a finalidade de diluição, nas proporções estabelecidas, deve permitir, após usa aplicação, a liberação ao tráfego no período estipulado pela tinta, não podendo de forma alguma retardar ou comprometer a secagem da mesma.

  - DO FORNECIMENTO: O solvente deve se fornecido em recipiente metálico, lata 18 litros, com tampa dosadora, rosqueada, trazendo no seu corpo, bem legível, as seguintes informações:

a)- Nome do produto: Solvente para diluição de tinta acrílica/metacrílica monocomponente;

b)- Nome comercial;

c)- Data de fabricação; d)- Prazo de validade;

e)- Identificação da partida de fabricação/lote; f)- Nome e endereço do fabricante;

g)- Quantidade contida no recipiente, em litros; h)- Referência quanto à natureza química;

i)- Nome do químico responsável e o número de identificação no Conselho Regional de Química;

j)-  Selos de inspeção (controle de qualidade); e

k)- A Lata deverá ser litografado, não serão aceitas latas adesivados e deverá estar de acordo com as normas técnicas exigidas por lei e suas simbologias.

Tabela  3

| Requisitos Quantitativos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Determinação da massa específica g/cm³. | Mínimo | Máximo |
|  | 0,805 | 0,880 |
| Faixa de destilação, ºC. | 105,0 | 117,0 |
| Requisitos Qualitativos |  |  |
| Composição Química | Hidrocarbonetos de rápida evaporação |  |
| Benzeno | Ausência |  |
| Aspecto | Límpido e isento de impurezas |  |

- Embalagens das tintas

  - As embalagens devem estar em conformidade com o estabelecido na Resolução ANTT 5581/2017, a qual segue descrita abaixo:

## Resolução ANTT 5581/17

Em conformidade com a resolução ANTT 5232/16, alterada pela resolução ANTT 5581/17, todo produto perigoso deve ser acondicionado em embalagens homologadas para transporte terrestre. Essas resoluções trazem mudanças importantes para as indústrias que utilizam embalagens para transporte de substâncias do Grupo II e III (substâncias de médio e baixo risco). A resolução 5581/17, que passará a vigorar em 30 de junho de 2019, modifica as regras de embalagens para o transporte de produtos perigosos em quantidades de até 20 litros. Enquadram-se nesta regra as substâncias de números ONU 1133 (adesivos contendo líquido inflamável), ONU 1210 (tinta para impressão ou material relacionado como compostos diluentes e inflamáveis), ONU 1263 (tintas, lacas, esmaltes, tinturas, gomas, vernizes, polidores ou material relacionado com tintas como diluentes e redutores) e ONU 1866 (resinas, soluções inflamáveis), retirando a dispensa para o uso de embalagens não homologadas.

Confira tabela oficial (4.1.4.1 Instruções para Embalagens):