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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES
Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: PAVIMENTO RÍGIDO COM CONCRETO USINADO COM FIBRA DE POLIPROPILENO
 
Local: RUA COBERTA (Trecho localizado na Rua Santa Rosa).
Área do concreto usinado e polido: 18,60 m x 61,0 m = 1.134,60m²
Espessura do concreto usinado: 15 cm.
Município: Campina das Missões - RS 

INTRODUÇÃO 

O presente Memorial Descritivo traz as Normas Técnicas, materiais, e acabamentos que irão definir os serviços de PAVIMENTO RÍGIDO COM CONCRETO USINADO COM FIBRA DE POLIPROPILENO em trecho da Avenida Santa Rosa (RUA COBERTA). 
Recomendações: A colocação de materiais e/ou instalação de aparelhos deverão seguir as indicações e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
É obrigatório, antes do início da obra consultar o responsável técnico do Município para eventuais dúvidas e ajustes.
 
1. PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO USINADO: 


Deve ser instalada a placa de obra com, as instruções fornecidas pela engenharia do município.
Antes da execução do pavimento novo será necessária uma regularização com uma camada de pó de pedra, com a finalidade de conferir uma pista homogênia, eliminando buracos e outras imperfeições, redefinindo perfeitamente o greide e a conformação do trecho, considerando que a cada evento será rolado com rolo liso até a compactação ficar dentro dos parâmetros das normas. 
Após será coberta toda a área de intervenção com lona plástica (polietileno) em rolo e, a seguir, construída uma forma de guia de 15 cm na área demarcada no projeto, fixada com pontaletes de madeira cravados, delimitando o topo (parte horizontal) da pista. Após esta etapa será largada a camada de concreto usinado com fibra de polipropileno, com espessura e dimensões já citados acima. O FCK para este concreto será de 30 MPA, lembrando que o desnível na pista de concreto usinado em relação a pavimentação de CBUQ existente deverá ser rampeada com o concreto usinado.

O concreto usinado deverá ser dosado em central com controle eletrônico da dosagem e pesagem dos materiais, com resistência a compressão de 30 MPA reforçado com 4 (quatro) kg de fibra de Polipropileno/m3 e Slump = 90+/- 10mm. 
Obs.: A adição da Fibra deve ser realizada na presença da Responsável Técnica da Prefeitura Municipal. 
Após o lançamento o concreto será reguado, com o controle total do nível para greide, isto feito, deveremos aguardar o tempo necessário para o "pega" e, aí sim, iniciar o trabalho de desempeno e alisamento da pista, que será executado com máquina de lixar usando lâminas de aço. 
As fissuras necessárias para a correta dilatação da pista também são de obrigatoriedade da empresa contratada.
Após o desempeno com lixa da superfície da pista, a mesma deverá ser molhada em toda a superfície do concreto e colocar uma lona plástica para manter a umidade ótima enquanto processar a cura definitiva do concreto. 
O controle e a liberação para o trafego, de responsabilidade da Empresa executora, só será possível depois de confirmada a cura do concreto aplicado. 

Serviços Finais 

Ao finalizar a obra, deverá ser entregue em condições de uso e funcionamento, e todo material e ou entulho da obra deverá ser retirado e colocado em local adequado.


Campina das Missões, 26 de fevereiro de 2024.
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