# ESTRUTURA

## CONCRETO

Será utilizado Fck >= 25 MPa em todos os elementos estruturais. O concreto deverá ter resistência conforme o especificado no projeto estrutural, e deverá ser impermeável: a areia e brita utilizadas não poderão provocar reações álcali agregado com o cimento, nem conter materiais orgânicos, ou argilosos. A utilização de aditivos só poderá ser feita se comprovadamente não atacarem o aço ou o concreto.

A água a ser utilizada deverá ser de acordo com as normas vigentes, não podendo conter excesso de íons cloretos ou sulfatos.

Classe de agressividade ambiental II – ambiente urbano.

Classificação de acordo com a tabela 6.1 da NBR 6118:2014.

A obra deverá oferecer um adequado controle de qualidade e rígidos limites de tolerância da variabilidade das medidas durante a execução dos serviços (Item 7.4.7.4 NBR 6118:2014).

A dosagem (traço) do concreto, bem como a indicação da granulometria dos agregados, forma de vibração, deverão ser especificados por empresa especializada, com ensaios de laboratório.

A relação água/cimento em massa deverá ser menor ou igual a 0,45 para os elementos pré-moldados e menor ou igual a 0,60 para os demais elementos estruturais.

O concreto será dosado racionalmente e preparado mecanicamente observando-se o tempo mínimo para mistura de 02 minutos, contados após o lançamento de todos os componentes na betoneira.

A fixação do fator água-cimento e a utilização dos agregados, miúdos e graúdos, terão em vista a resistência e a trabalhabilidade de concreto, compatíveis com as dimensões e acabamento das peças.

A concretagem só poderá ser iniciada após a colocação prévia de todas as tubulações e outros elementos exigidos pelo projeto. Não será admitido o lançamento do concreto de altura superior a 2 m.

Todo o concreto deverá receber cura cuidadosamente. As peças serão mantidas úmidas pelo prazo mínimo de 07 (sete) dias e não poderão, de maneira alguma, ficar expostas sem proteção adequada.

O adensamento será obtido por vibradores de imersão ou por vibradores de forma e o equipamento a ser utilizado terá dimensionamento compatível com a posição e tamanho da peça a ser concretada.

A vibração será executada de modo a impedir as falhas de concretagem e evitar a segregação da nata de cimento.

Antes do lançamento do concreto as formas deverão ser perfeitamente limpas, molhadas e perfeitamente estanques, a fim de impedir a fuga da nata de cimento.

## INFRAESTRUTURA

As fundações deverão ser executadas rigorosamente de acordo com os projetos dentro dos padrões técnicos recomendados pelas normas pertinentes, em especial as da ABNT.

A execução das fundações deverá atender a NBR 6122, e correlatas.

A execução das fundações implicará na responsabilidade do Construtor pela resistência das mesmas e pela estabilidade da obra.

Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos, as cavas deverão ser cuidadosamente limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como: madeiras, solos carregados por chuva, etc.

Em caso de existência de água nas cavas da fundação deverá haver total esgotamento, não sendo permitida sua concretagem antes dessa providência.

Em nenhuma hipótese os elementos serão concretados usando os solos diretamente como forma lateral.

O fundo da cava deverá ser revestido com uma camada de concreto magro com consumo mínimo de 150 kg de cimento por m3. Quando não especificado em projeto deverá ser adotado a espessura de 5 cm.

A fim de conter aterros e/ou fechar o vão existente entre o nível da viga de baldrame e o terreno original, onde se fizer necessário, será executada uma alvenaria de contenção e/ou vedação em pedra grês.

Serão executadas vigas de baldrame de concreto armado, dimensionadas conforme indicado no projeto estrutural.

## SUPRAESTRUTURA

A estrutura será em bloco de concreto estrutural e deverá obedecer ao projeto definitivo aprovado pelos arquitetos. Se houver incompatibilização entre o projeto de estrutura e o projeto de arquitetura, prevalece o projeto de arquitetura.

## FÔRMAS

As fôrmas deverão garantir a geometria final das peças estruturais, serem bem travadas e escoradas, sem se deformarem, podendo ser utilizados desmoldantes.

Deverão ser limpas e molhadas antes da concretagem. Não poderão ocasionar desaprumos ou desalinhamentos que prejudiquem o bom funcionamento estrutural, nem a estética. A retirada deverá ser cuidadosa, após o período necessário para se atingir a resistência e o módulo de elasticidade necessários.

A execução dos elementos estruturais em concreto deverá satisfazer às normas estabelecidas para o concreto armado, acrescidos das seguintes recomendações:

a) As fôrmas de primeiro uso executadas em madeira compensada à prova de água de no mínimo 14 mm de espessura.

b) As fôrmas terão absoluto rigor no alinhamento, paralelismo, níveis e prumadas. Não será permitida a introdução de ferro de fixação das formas através do concreto.

c) As armaduras terão o recobrimento mínimo recomendado pela ABNT, nunca inferior a 2,00cm, e serão mantidas afastadas das formas por meio de espaçadores de argamassa, feitos com os mesmos materiais do concreto.

d) O cimento a ser empregado será de uma só marca, e os agregados (brita 1 e 2) de uma única procedência.

e) As interrupções de concretagem deverão obedecer a um plano preestabelecido afim de que as emendas delas decorrentes não prejudiquem o aspecto arquitetônico.

f) A retirada das formas será efetuada de modo a não danificar as superfícies do concreto.

g) O concreto não será em hipótese alguma, retocado ou pintado com nata de cimento.

## ARMADURAS

A armadura a ser utilizada não poderá apresentar indícios de corrosão.

É obrigatória a utilização de espaçadores entre forma e armação para garantir os cobrimentos de projeto.

É obrigatória a utilização de "caranguejos" ou peças plásticas apropriadas, para garantir o posicionamento de armaduras negativas de lajes.

Ø 5.0: Aço CA-60B

Demais bitolas: Aço CA-50A

EACT- = Emenda Alternada com Traspasse

## COBRIMENTOS

c = 2,5 cm: lajes – ferragens positivas e negativas

c = 3,00 cm: vigas e pilares

## ELEMENTOS ESTRUTURAIS

### PILARES

Os pilares são elementos lineares verticais, com eixo reto e seção constante ao longo da altura. Foram dimensionados a compressão reta ou oblíqua.

Os pilares foram considerados como elementos de uma estrutura de nós indeslocavéis, para os quais o comprimento de flambagem foi o valor recomendado na NBR-6118, ou seja, igual a distância entre eixos das vigas entre as quais ele se situa com contraventamento nas duas direções.

### VIGAS

São elementos lineares horizontais, pertencentes ao plano do pavimento, com eixo e seção constante em cada tramo. A flexão é o esforço preponderante, foram dimensionadas a esforço cortante, torção, flexo-compressão reta e flexo-tração reta.

### LAJES

As lajes de concreto são elementos de superfície plana, nas quais a dimensão denominada espessura é relativamente pequena em relação às demais e são representadas pelo seu plano médio.

São consideradas horizontais, no plano do pavimento, sujeitas apenas a ações perpendiculares ao seu plano. As cargas distribuídas atuam uniformemente em toda a superfície.

No caso de cargas lineares, como cargas de paredes, o cálculo foi feito com a distribuição do peso da parede em toda a superfície para os processos simplificados de Marcus e Ruptura.

O tipo calculado foi o do tipo laje pré-fabricadas, com vigotas de concreto e tavelas EPS unidirecional e terão aproximadamente 20cm de altura total, devidamente calculadas e dimensionadas para os vãos e cargas a que se destinam, atendendo às definições do projeto estrutural.

A metodologia empregada foi a modelar a estrutura através de um pórtico espacial.

O cálculo da estrutura é feito da seguinte forma:

Os painéis de lajes são montados e calculados;

As reações das lajes são transmitidas às vigas onde estas se apoiam;

É montado o pórtico espacial da estrutura, recebendo o carregamento calculado pelas lajes;

O pórtico é processado e os esforços solicitantes são utilizados para o detalhamento das vigas, pilares e fundações.

Laje do reservatório: Deverá ser impermeabilizada a laje maciça do reservatório superior com manta asfáltica, de 4mm de espessura, obedecendo às boas técnicas para o serviço, conforme NBR 9575. Depois de impermeabilizada, a laje receberá um piso de cimento impermeável, com aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassa e concreto, para proteção mecânica.

### FUNDAÇÕES

A infraestrutura consistirá em estacas pré-moldadas em concreto armado, de profundidade mínima de 10,00 m, conforme sondagem. Serão assentadas sob blocos de fundação conforme projeto estrutural.

Estas serão solidarizadas por vigamento de baldrame, conforme o necessário.

### BLOCOS DE COROAMENTO

Serão executados em concreto armado nas dimensões especificadas nos desenhos, obedecendo às especificações do item CONCRETO, deste.

A execução das estacas deverá ser feita a partir da cota referenciada em projeto até atingir-se comprimentos previstos no mesmo.

O processo executivo deverá ser feito com a introdução, por rotação, no solo de um trado mecânico ou manual, com o diâmetro específico de cada caso, até as profundidades previstas. Atingida a profundidade ideal, efetua-se a introdução da armação, em forma de "gaiola", previamente preparada de acordo com os detalhes contidos nesta prancha.

A introdução da armadura deverá ser feita de forma a se deixar 45/70 cm desta exposta, ou seja, 55/80cm acima do fundo do bloco, para ancoragem no bloco de coroamento. O fuste deverá ser concretado sem vibração mecânica, apenas com haste especial. Concluída a concretagem, procede-se à remoção do solo escavado acumulado em torno da estaca, preferencialmente por processos mecânicos.

O concreto utilizado deverá apresentar resistência característica mínima de 30 MPa. Deve ser bombeável, composto com areia e agregado de media granulometria (seixo ou pedra no1) e consumo de cimento variando entre 350 e 450kg/m3, com fator água/cimento entre 0.53 e 0.56, podendo-se, opcionalmente, utilizar aditivos que melhorem suas características mecânicas, especialmente a plasticidade, e reduzam o consumo de cimento.

O abatimento do tronco de cone no "slump test" deverá ser mantido entre 12 ± 2 cm. A dosagem do concreto, bem como sua programação de chegada à obra, deverá prever que o início da pega ocorra somente após a colocação da armação, para tanto poderão ser utilizados aditivos retardadores de pega, se necessário.

O concreto deverá ter razoável controle tecnológico, com previsão de retiradas regulares de corpos de prova para serem ensaiados aos 3, 7 e 28 dias.

Estacas com distância entre eixos inferiores a três vezes o seu diâmetro, não poderão ser executadas no mesmo dia.

Desvios laterais entre o eixo de uma estaca e o centro de carga do bloco de coroamento correspondente são tolerados até um valor de 10% de seu diâmetro.

Desvios angulares são tolerados, sem verificações especiais, até o limite de 1:100 (1%).

A NBR-6122 recomenda a realização de testes de verificação de integridade física das estacas e a realização de provas de carga dinâmicas (tipo PDA) ou estáticas, em quantidade suficiente para garantir uma amostragem estatisticamente confiável do conjunto global.

### ESTRUTURA METÁLICA

Optou-se por tesoura de duas águas com banzos apoiados na laje de concreto para o edifício principal, e de 1 água para o edifício de apoio.